Моделирование спекания пористой волластонитовой керамики

А.Н. Айтимбетова, О.Н. Каныгина, Э.Б. Кулумбаев

Кыргызско-Российский Славянский университет, Кыргызстан,

720000, Бишкек, ул. Киевская, 44, aika@intranet.kg

Цель работы – создание математической модели, описывающей распределение температурных полей при спекании пористой волластонитовой керамики с учетом общей пористости и фазовых превращений волластонита, кварца и других компонент.

Процесс нагрева образца волластонитовой керамики в расчетной области описывается уравнением теплопроводности. Температура на поверхности поднимается по линейному закону. Для учета влияния пор на процесс теплопереноса расчетная область представляется в виде двух фаз: первая – скелет волластонитовой керамики, вторая – поры, заполненные воздухом, размер которых задается из эксперимента. В интервале температур 300-1500 К коэффициент теплопроводности пористой керамики лежит от 0,5 до 1,0 Вт/(мК). Наибольшее значение имеет система волластонит-кварцевый песок. Эта система имеет минимальное содержание аморфной фазы и наибольшую длину свободного пробега фононов. Тепловые эффекты эндотермических реакций, протекающих в процессе обжига, вычисляются по формуле Кирхгофа и составляют соответственно для полиморфного превращения волластонита – 3,68; кварца – 2,16; дегидратации каолинита – 250,07 и диссоциации кальцита – 165,43 кДж/моль. Температура химической реакции или полиморфного превращения определялась из условия химического равновесия энергии Гиббса [1]. Численное решение уравнения с краевыми условиями проводилось на равномерной сетке с дискретизацией методом контрольного объема. Дискретный аналог линеаризовался относительно поправок к зависимой переменной – температуре, и решался итеративно методом нижней релаксации [2].

Как следует из результатов расчета, полиморфное превращение волластонита не завершается к окончанию обжига. Объемная доля -волластонита составляет от 0,01 до 0,20. Степень незавершенности перехода и величина градиентов температуры (от 2 до 50 К/мм) определяется структурой наполнителя. Наличие температурных градиентов приводит к возникновению термических напряжений и формированию неоднородной структуры с большим числом крупных извилистых трещин, что подтверждается РЭМ.

ЛИТЕРАТУРА

- Бабушкин В.И., Матвеев Г.М., Мчедлов-Петросян О.Р. Термодинамика силикатов. – М.: Стройиздат, 1986.

- Патанкар С.В. Численное решение задач теплопроводности и конвективного теплообмена при течении в каналах: Пер. с англ. – М.: Издательство МЭИ, 2003.