физико-химические основы процесса  Регенерация   катализатора  «Никель   на   кизельгуре»

с использованием сверхкритического CO2.

Р.Ф.Галлямов 2, А.А.Сагдеев1, Ф.М.Гумеров2, Ф.Р. Габитов2, А.М. Низамов1

1 Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) КГТУ, РФ РТ 423570 г. Нижнекамск пр. Строителей, 47

2 ГОУ ВПО «Казанский государственный технологический университет», РФ РТ г. Казань, ул К. Маркса, 67, rustick_g@rambler.ru

Катализатор «Никель на кизельгуре», используется в процессе очистки изопрена от ацетиленовых соединений. В процессе работы происходит уменьшение каталитической активности, что обусловлено коксоотложениями на активных центрах каталитической системы.

По ИК-спектрам отработанного катализатора был установлен состав коксоотложений. В основном это продукты реакции: олигомеры изопрена,  изоамилены цис- и транс- , продукты окисления, изопропильная группа .

Первоначально процесс регенерации осуществлен с использованием СКФ СО2-экстракционного процесса при Т = 343 К и Т = 423 К и давлениях P = 10 МПа, Р = 20 МПа, Р = 30 МПа. ИК-спектры регенерированных образцов катализатора подтверждают уменьшение дезактивирующих соединений

В последующем осуществлена регенерации катализатора с использованием модифицированного СК СО2  (ацетон и метанол 3 % и 7 % масс.) при Т = 423 К и Р = 30 МПа. ИК-спектры дезактивирующих соединений образцов катализатора представлены на рис.1.

Рис.1.  ИК-спектры дезактивирующих соединений образцов исследуемого катализатора при различных параметрах процесса.

Анализ активности регенерированных образцов катализатора показал восстановление каталитической активности до 92 %, что подтверждает возможность использования СКФ СО2-экстракции для регенерации катализаторов.