ТЕРМОДИНАМИКА РЯДА ПОЛИКЕТОНОВ В ИНТЕРВАЛЕ 
ОТ Т ® 0 ДО 550 K

Смирнова Н.Н., Никищенкова Л.В., Белов Г.П.

НИИ Химии ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет

им. Н.И. Лобачевского», Нижний Новгород, Россия

smirnova@ichem.unn.ru

Альтернантные (регулярно чередующиеся) сополимеры монооксида углерода с алициклическими и циклическими олефинами, диенами, стиролом и его производными - поликетоны - представляют новый класс функциональных  высокомолекулярных соединений с потенциально ценными свойствами, такими как. термопластичность, ударопрочность, высокая химическая стойкость и термостабильность, хорошими адгезионные свойствами, легкостью образования пленок и высокоориентированных волокон. Вполне очевидно, что изучение их термодинамических свойств и термодинамических параметров их синтеза, выявление закономерностей изменения этих свойств и параметров от состава и структуры поликетонов необходимо для разного рода теплофизических расчетов, а также для оптимизации процессов синтеза новых соединений данного класса.

В настоящей работе методами прецизионной адиабатической вакуумной и высокоточной динамической сканирующей калориметрии изучены температурные зависимости теплоемкости Cpo = f(T), температуры и энтальпии физических превращений ряда поликетонов и исходных соединений в области от 6 до (450-550) К с погрешностью, в основном, ±(0.2-0.5)%. В изотермическом калориметре со статической бомбой измерены энергии сгорания вышеуказанных веществ с погрешностью ±0.02%. На основе экспериментальных данных для всех соединений определены параметры стеклования и стеклообразного состояния, термодинамические параметры плавления, рассчитаны стандартные термодинамические функции Cpo(Т), Ho(Τ)−Ho(0), So(Τ) и Go(Τ)−Ho(0) для области от Т ® 0 до (450-550) K, стандартные термохимические параметры образования ΔHfo, ΔSfo и ΔGfo при 298.15 К,  а также термодинамические параметры их синтеза в области от 0 до (450-550) К.

Установлены закономерности изменения стандартных термодинамических свойств поликетонов и термодинамических параметров их синтеза в зависимости от их состава и структуры, молекулярной массы, физических состояний и температуры для области от Т ® 0 К до (340-510) К. Полученные закономерности дают возможность прогнозировать термодинамические свойства и термодинамические параметры синтеза поликетонов, для которых к настоящему времени эти свойства еще не изучены.