ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА И УГЛЕРОДНЫХ КАРБОНАНОТРУБОК

В.В. Koрсканов, A.A. Усенко, В.В. Kлепко

Институт химии высокомолекулярных соединений НАН Украины,

Харьковское шоссе 48, 02160 Киев, Украина

E-mail <korskanov_V@mail.ru>

Изучены термодинамическое поведение и равновесные P-V-T свойства полипропилена (ПП), усиленного многослойными углеродными нанотрубками (МСУНТ).  Нанокомпозиты получали добавлением в расплав ПП 1% и 20 вес.% нанотрубок  (0,435 и 9,7 объемных %, соответственно).

Результаты калориметрических исследований нуклеации кристаллизации и общей кинетики кристаллизации из расплава показали значительные изменения в структуре полимерного расплава матрицы ПП в непосредственной близости от поверхности частиц МСУНТ.

Показано, что расплав матрицы в исходном ПП находится в более сжимаемом состоянии чем в наполненных композитах. Этот эффект качественно согласуется с уменьшением числа внешних степеней свободы (получены из уравнения Симхи-Сомсинского) для наполненных композитов. Показано, что теплопроводность, температуропроводность и теплоемкость нанокоммозитов выше чем у чистого ПП.