ВЗАИМОСООТВЕТСТВИЕ КРИВОЙ ФАЗОВОГО РАССЛОЕНИЯ СИСТЕМЫ АЦЕТАТ ЦЕЛЛЛЮЛОЗЫ – ДИЭТИЛФТАЛАТ С ПОЛЕМ РЕЦЕПТУР И ТЕМПЕРАТУР ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛАСТИКОВ

О.А. Фридман, А.В.Сорокина, Ю.Т.Панов

ВлГУ, РФ, г. Владимир ул. Горького, 87  tpp vlgu@mail.ru

Пластификация полимеров – один из наиболее распространенных  способов их модификации. Достоверно судить о совместимости компонентов можно только на основе  изучения фазовых диаграмм систем полимер – пластификатор, однако большинство методов оценки термодинамической совместимости таких систем условно, поскольку истинное равновесие, как правило, не достигается из-за малых скоростей взаимного распределения компонентов [1]. Тем не менее, используя данные различных методов, можно построить кривую фазового равновесия с достаточной степенью достоверности.

В настоящей работе кривая фазового расслоения системы ацетат целлюлозы – диэтилфталат построена на основе результатов, полученных методом дифференциальной сканирующей калориметрии, сорбционным методом, а также эффузионным методом Кнудсена [2-4]. При этом сделана попытка рассмотреть, каким образом кривая фазового расслоения соотносится с полем рецептур и температур эксплуатации реально используемых в промышленности композиционных материалов.

Результаты исследований по зависимости температуры стеклования от количества сорбированного  диэтилфталата, по влиянию концентрации диэтилфталата  на теплостойкость и температуру хрупкости ацетатцеллюлозных пластиков позволяют сделать вывод, о том, что при концентрациях пластификатора менее 30 %, границы фазового равновесия будут находиться в области отрицательных температур. Следует предположить, что из-за высокой вязкости, как всей системы, так и составляющих ее компонентов, переход через границу фазового расслоения за время эксплуатации изделий невозможен даже при том условии, что фактическая концентрация пластификатора превысила бы предел термодинамической совместимости.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Козлов П.В., Папков С.П. Физико-химические основы пластификации полимеров. М.: Химия, 1982.

[2] Рабинович И.Б., и др. //Высокомолек. соед. Б. 1979. Т.21. № 13. С. 888.

[3] Наймарк Н.И., и др. //Высокомолек. соед. Б. 1982.  Т. 24. №10. С. 789.

[4] Фридман О.А., Сорокина А.В. //Высокомолек. соед. Б. 2006.  Т. 48. №9. С. 1708.