Термохимические свойства MnNb2O6

А.Н. Мансурова, Р.И. Гуляева, В.М. Чумарев, В.П. Марьевич

Институт металлургии УрО РАН, г. Екатеринбург, pcmlab@mail.ru

Термодинамическое моделирование высокотемпературных процессов тормозится отсутствием термохимических свойств большого класса соединений, к которому можно отнести танталаты и ниобаты переходных металлов. Целью работы явилось измерение теплоемкости MnNb2O6, температур и теплот его фазовых переходов.

Эксперименты выполнены на термоанализаторе NETZSCH STA 449C Jupiter при нагреве до 1823 К в аргоне с использованием специального сенсора - ДСК-Ср. Измерение удельной теплоемкости образца проводили в платиновом тигле с крышкой в динамическом режиме (10 К/мин) в интервале 313-1253 К. В качестве стандартного образца использовали монокристалл синтетического сапфира.

Синтез MnNb2O6 из оксидов Nb2O5 и MnO проведен нагревом (1373 К) спрессованной шихты в течение 4 часов в токе гелия. Полученный образец, по результатам рентгеновского анализа (дифрактометр XRD7000C), явился однофазным, имел кристаллическую решетку орторомбической сингонии с параметрами элементарной ячейки: а=0.5766 нм, b=1.4439 нм, с=0.5085 нм, V=0.4234 нм3. Нагрев MnNb2O6 до температуры 1767 К со скоростью 20 К/мин показал его стабильность и отсутствие фазовых превращений. При 1767 К выявлен эффект плавления, теплота которого составила ∆Нпл=143.620 кДж/моль.

Результаты измерения теплоемкости MnNb2O6 описаны зависимостью

Сp =  A  +  0.001B T  +  105C T-2  +  10-6D T2,

где A=221.455 Дж/моль.К, B=3.034, C= -39.789, D=40.586,

исходя из которой рассчитана величина Сp(298)=181.207 Дж/моль.К.

На основе полученных величин теплоемкости Cp(298) рассчитаны значения термохимических свойств ниобата марганца: ∆Нfo298=-2284.72 кДж/моль, ∆So298=196.9 Дж/моль, ∆Нo298 - ∆Н00 = 27.01 кДж/моль, ∆Sпл= 81 Дж/моль, Сp(l)=375 Дж/моль.К.

Таким образом, экспериментально полученные величины температуры и теплоты плавления, а также температурные зависимости теплоемкости MnNb2O6 дополняют отсутствующие термодинамические данные и могут быть использованы при моделировании процессов.

Работа выполнена на оборудовании центра коллективного пользования «Урал-М» и  при  финансовой поддержке Президиума Российской Академии Наук (программа №14)