ПОЛИСИЛИКАТЫ НАТРИЯ В НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В.Б.Обухова, С.В.Крупин

Казанский государственный технологический университет, Российская Федерация, 420015, Казань, ул. К. Маркса, 68, nomak@front.ru

Разработаная технология повышения нефтеотдачи заводненных пластов основана на использовании промышленно выпускаемого высокомодульного полисиликата натрия марки «Силином» с формированием геля в заданных условиях с учетом термодинамики процесса. Технология оптимизирована для применения на участках с пресным заводнением, в неоднородных по проницаемости карбонатных коллекторах. В работе установлено, наиболее значимым фактором, влияющим на гелеобразование частиц коллоидного кремнезема, является концентрация, рН системы и наличие стабилизирующего агента.