Влияние содержания и строения дисперсной фазы на формирование типа коллоидной структуры нефтяных окисленных битиумов

Е.С. Охотникова1, Т.Н. Юсупова1, В.И. Морозов1, И.Н. Фролов2

1Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН

420088, г. Казань, ул. Арбузова, 8, Татарстан, Россия

okhotnikova@iopc.knc.ru

2 ООО «ТЭП», 420095, г. Казань, ул. Восстания, 100, Татарстан, Россия

tpm@mi.ru

В настоящее время большинство классификаций нефтяных битумов основано на содержании асфальтенов. Однако они не отражают тип коллоидной структуры битумов. В ходе исследования была изучена коллекция нефтяных окисленных битумов, состоящая из 13 образцов. Исследованные образцы сильно отличаются по составу и физико-химическим характеристикам. На основании реологического исследования было выявлено наличие двух типов коллоидных структур в битумах.

Для битумов 1 типа характерно постепенное снижение энергии активации вязкого течения с увеличением температуры, что указывает на наличие золь структуры. При температуре 65÷85оС наблюдается переход системы к молекулярной жидкости. Битумы 2 типа имеют более сложную зависимость энергии активации от температуры. До 65÷75оС низкие значения энергии активации (около 10 кДж/моль) указывают на гель структуру, при увеличении температуры наблюдается переход от гель к золь структуре, а при температуре выше 130оС они представляют собой молекулярные жидкости.

По данным компонентного анализа также были выявлены отличия между этими двумя типами. Битумы 1 типа имеют более низкое содержание асфальтенов (13 ÷ 25% масс), по сравнению с битумами 2 типа (≈ 30% масс). Наряду с этим выявлены отличия в строении частиц дисперсной фазы на основании параметров дисперсного строения – асфальтены/САВ и смолы/асфальтены, характеризующих долю ядра и толщину сольватной оболочки, соответственно. Битумы второго типа имеют развитое ядро (А/САВ=0,46÷0,48) и тонкую сольватную оболочку (С/А=1,07÷1,18), в противоположность битумам первого типа.

Была обнаружена взаимосвязь между качеством асфальтенов (интенсивностью парамагнитного поглощения свободных радикалов, определяемой методом ЭПР) и коллоидным типом битума. Битумы типа гель характеризуются высоким содержанием свободных радикалов (IR* ≈ 300), что наряду с тонкой сольватной оболочкой способствует сильному взаимодействию между частицами дисперсной фазы. Битумы типа золь имеют более низкое содержание свободных радикалов (IR* ≈ 240÷280) и более развитую сольватную оболочку, что определяет меньшую активность асфальтенов и большую степень их экранирования смолами, а, следовательно, более слабое взаимодействие между частицами дисперсной фазы.

Однако были обнаружены битумы, которые имеют высокую вязкость и низкое значение индекса течения, подобно битумам 2 типа, а по характеру изменения энергии активации идентифицируются как золь структуры. Также следует отметить, что эти битумы имеют максимально высокое содержание асфальтенов (≈ 35%масс). Было выявлено, что асфальтены данных битумов имеют наиболее низкое содержание свободных радикалов (IR* ≈ 130), что указывает на их низкую активность в межмолекулярных взаимодействиях.

Таким образом, в ходе работы выявлено, что на тип коллоидной структуры битума наибольшее влияние оказывает не концентрация структурообразующих агентов (асфальтенов), а их активность, определяемая содержанием парамагнитных частиц.