ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКИХ СПЛАВОВ Al-Ni-Y(La)

Л.А. Романова, Н.В Котова, В.С. Судавцова, Т.Н. Зиневич, Н.О. Шаркина

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина, DK-601 Киев, ул. Владимирская, химический факультет, nkotova@univ.kiev.ua

Сплавы, содержащие Al, характеризуются малой плотностью, высокой электро- и теплопроводностью, а также являются коррозионноустойчивыми. Расплавы таких систем имеют определенную склонность к легкому стеклообразованию. Твердые сплавы с La и Ni интересны также с точки зрения их способности аккумулировать водород.

Парциальные энтальпии смешения компонентов жидких сплавов систем 
Al-Ni-Y(La) измерены методом высокотемпературной изопериболической калориметрии при 1781(1770)(5 K для: 1) пяти лучевых сечений системы Al-Ni-Y: Al0.3Y0.7Ni; Al0.5Y0.5Ni; Al0.7Y0.3Ni для 0.00.5-0.6 в тройных сплавах и Ni0.5Y0.5Al; Ni0.75Y0.25Al для 00.7; 2) четырех сечений системы Al-Ni-La: Al0.3La0.7Ni, Al0.5La0.5Ni, Al0.8La0.2Ni, Al0.43Ni0.57La для . Интегральные энтальпии смешения () расплавов рассчитаны из соответствующих парциальных величин. Образование жидких сплавов Al-Ni-Y(La) сопровождается большими экзотермическими эффектами. Проведение экспериментов было существенно затруднено существованием: 1) тугоплавких соединений Al2La (Al2Y) в исходных двойных системах Al-La(Y) (соединения плавятся конгруэнтно при 1678 K и 1764 K соответственно); 2) конгруэнтно плавящегося при 1911 K соединения AlNi в двойной системе Al-Ni.

Мы рассчитали  расплавов Al-Ni-Y(La) по «геометрической» модели Тупа для выяснения хода изолиний  в неисследованной области концентраций. Анализ их хода показал, что область максимального взаимодействия компонентов в тройных расплавах этих систем (-50 кДж(моль-1) располагается в непосредственной близости от двойной системы Al-Ni. Удовлетворительное согласие между экспериментом и расчетом позволяет сделать вывод о том, что термохимические свойства расплавов этих тройных систем определяются в-основном свойствами двойных граничных систем. Наибольший эффект на термодинамику сплавообразования в системах Al-Ni-Y(La) оказывают граничные системы Al-Ni и Al-Y(La), характеризующиеся значительным взаимодействием между разноименными компонентами, что проявляется в наличии больших экзотермических энтальпий смешения в жидком состоянии, а также в существовании большого количества соединений в твердом состоянии. Влияние двойной системы Al-Ni превалирует. Таким образом, анализ  тройных расплавов Al-Ni-Y(La) свидетельствует о сохранении в жидких сплавах взаимодействия между разноименными компонентами.