НОВЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ДАННЫЕ ПО ТЕРМОДИНАМИКЕ СИСТЕМ Pd(aq), O-Pd, Cl-Pd(aq), O-H-Pd, O-H-Cl-Pd

Н.А. Полотнянко

Дубненский международный университет, РФ, Дубна, Московская область, Университетская ул., 19,

E-mail: polot.nat@gmail.com

В результате анализа литературных данных рекомендованы термодинамические свойства иона палладия в водном растворе, которые являются ключевыми величинами в термодинамических расчетах для соединений палладия.

На основании измерений температурной зависимости теплоемкости PdO(к) в адиабатическом вакуумном калориметре в области 6.48-328.86 К [1] и, привлекая литературные данные [2], получено уравнение высокотемпературной теплоемкости палладинита PdO(к): Cp (Дж/мольK) = 3Rn(1  0.23·105T–2) + 4.93·10–3T (289-1065 К).

Используя результаты экспериментальных исследований равновесий в системе O-Pd в интервале температур 700-1200 K, рекомендованы значения термодинамических величин для оксида палладия: S(298.15) = 39.580.15 Дж/(Кмоль), fH(298.15) = -112.690.32 кДж/моль и fG(298.15) = -84.680.25 кДж/моль.

Рассмотрены литературные данные по растворимости Pd(к) PdO(к) и Pd(OH)2(аморфн.) в воде и водных растворах HClO4 и HCl в широких интервалах температур.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 07-05-01108).

ЛИТЕРАТУРА

1. Ходаковский И.Л., Смирнова Н.Н., Быкова Т.А., Полотнянко Н.А., Криставчук А.В., Шикина Н.Д., Волченкова В.А., Каримова О.В., Мохов А.В. // Ключевые величины для термодинамики: высокотемпературная теплоемкость палладинита PdO(к) // Журнал Геохимия (2009, в печати)

2. Nell J., O'Neill H.St.C. // Geochim. Cosmochim. Acta, Vol. 60, N 14, 2487-2493 (1996).