Метод калориметрии в исследовании структуры битумов и модифицированных продуктов на их основе

## Ю.М. Ганеева1, Т.Н. Юсупова1, Е.С. Охотникова1, И.Н. Фролов2

1Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН

Россия, 420088, г. Казань, ул. А.Е. Арбузова, 8, ganeeva@iopc.knc.ru

2ООО «ТЭП», Россия, 420095, г. Казань, ул. Восстания, д.100

В работе представлены результаты исследования структуры и термического поведения окисленных битумов из различных товарных нефтей, а также продуктов их модификации смесевыми олефиновыми термоэластопластами (ОТЭП) методом калориметрии.

Нагревание битумов в температурном интервале 30-180оС сопровождается рядом эндотермических эффектов, свидетельствующих о разрушении имеющихся в битумах мезофаз с различной степенью упорядочения. Величины энтальпий разрушения не коррелируют с содержанием в битумах асфальтенов. Установлено, что восстановление исходной фазовой структуры в течение 24 часов происходит не для всех битумов. На кривых  ДСК асфальтенов в них также зафиксированы эндотермические эффекты. Ранее [1] было показано, что  в асфальтенах нефтей за счет взаимодействия боковых алкильных цепочек и за счет стекингования поликонденсированных ароматических слоев формируются две мезофазы, разрушение которых происходит в температурных интервалах 100-130 и 130-170оС соответственно.  В асфальтенах из окисленных битумов преобладает мезофаза, образованная за счет боковых алкильных цепочек. Выявлена зависимость между величинами тепловых эффектов в битумах и соответствующих асфальтенах, свидетельствующая о влиянии фазового состава асфальтенов на структурирование битумов.

Для получения качественного кровельного материала битумы модифицируют олефиновыми термоэластопластами (ОТЭП). Процесс совмещения битумов с ОТЭП при 180оС сопровождается выделением теплоты порядка 24 Дж/г, по величине сравнимой с диспергированием коагуляционной структуры битумов [2]. Показано, что процесс смешения битума с полимером в случае хорошей совместимости на основании данных  физико-механических характеристик модифицированных продуктов) протекает в 1стадию, в случае плохой – в две. Сравнение соответствующих величин  тепловых эффектов на кривых ДСК ОТЭП и модифицированных битумов также позволяет оценить степень совместимости битума с полимером.

Литература.

- Ганеева Ю.М., Юсупова Т.Н., Романов Г.В. Структурная организация асфальтенов // ДАН, в печати.

- Посадов И.А., Розенталь Д.А., Абрамович Г.В., Борисова Л.А. Влияние химического состава на структуру нефтяных битумов // Коллоидный журнал. 1985.  № 2. С. 315-321.