Термодинамические свойства фуллеридов С60

в области 6 – 360 К

Рученин В.А., Маркин А.В., Смирнова Н.Н.

НИИ химии Нижегородского государственного университета

им. Н.И. Лобачевского

лаборатория химической термодинамики

markin@calorimetry-center.ru

Изучение донорно-акцепторных комплексов фуллерена, в которых молекулы С60  выполняют роль сильного акцептора, продиктовано поиском новых материалов, обладающих оптическими, электропроводящими и магнитными свойствами. Наиболее часто синтезировались и изучались фуллереновые комплексы, имеющие в качестве донорных заместителей ароматические углеводороды.

Впервые методами прецизионной адиабатической вакуумной калориметрии изучены температурные зависимости теплоемкости  = f(T) кристаллических фуллеридов [((6-EtOPh)2Cr](+[C60]((, [((6-кумол)2Cr](+[C60]((, [((6-o-ксилол)2Cr](+[C60](( в температурном диапазоне от 6 до 360 К. Для фуллеридов были выявлены обратимые эндотермические превращения, обусловленные процессом дедимеризации фуллереновых фрагментов при нагревании веществ.

Низкотемпературная теплоемкость фуллеридов (Т < 50 К) была проанализирована на основе теории теплоемкости твердых тел Дебая и как результат сделаны выводы о жесткости структуры изученных комплексов. Температурная зависимость теплоемкости = f(T) для фуллеридов в области низких температур (Т < 20 K) описывается предельным законом кубов = АT3 также как и для фуллерита С60 и нейтрального димера (С60)2. В области 50-100 K для изученных образов и димера (С60)2 обнаружена линейная зависимость теплоемкости от температуры, что соответствует цепочечной топологии структуры.

По полученным экспериментальным данным рассчитаны термодинамические функции, такие как теплоемкость, энтальпия, энтропия и функция Гиббса для области от T ( 0 до 360 K. Были сравнены и обсуждены стандартные термодинамические свойства фуллеридов и ранее изученных нейтрального димера (C60)2, фуллерита C60. На основе термодинамических данных, информации о структуре, строении этих соединений и соответствующих данных для нейтрального димера (C60)2 были сделаны некоторые выводы о природе связи между фуллереновыми фрагментами в изученных фуллеридах.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (№ 08-03-00214а).