ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДПЛАВЛЕНИЯ ЛЬДА В ПОРИСТОЙ МАТРИЦЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО ОПАЛА В СВЕТЕ ТЕОРИИ КАНА-ДАША-ФУ ПРЕДПЛАВЛЕНИЯ ЛЬДА В ПЛОТНО УПАКОВАННОЙ СИСТЕМЕ МОНОРАЗМЕРНЫХ СФЕРИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ

В.П. Воронов, Е.Е. Городецкий, Е.С. Пикина, В.Э. Поднек

Лаборатория фазовых переходов и критических явлений

Институт проблем нефти и газа Российской академии наук

Москва 119333, Россия

vita@ogri.ru

Мы исследовали температурную зависимость энтальпии и теплоемкости предплавления льда (плавления ниже объемной температуры плавления) [1] в пористой матрице двухуровневого синтетического опала в области температур от 160К до 280К. Пористая матрица опала образована плотной (ГЦК) упаковкой монодисперсных сфер аморфного диоксида кремния с размером порядка нескольких сотен нанометров, которые, в свою очередь, образованы фрактальной упаковкой первичных (первого уровня агрегации) сфер с размером порядка нескольких нанометров.

На температурной зависимости теплоемкости присутствуют два хорошо разделенных кельвиновских пика, соответствующих плавлению сферических частиц льда вписанных в пустоты, образованные соответственно частицами опала первого и второго уровня. Температурный интервал между кельвиновскими пиками соответствует предплавлению льда на поверхности больших сфер опала, вблизи контактов и щелей между ними, а также, на границах кристаллитов льда.

Экспериментальные результаты анализируются в рамках теории Кана-Даша-Фу (КДФ) предплавления льда в плотноупакованной системе моноразмерных сферических частиц [2]. Указанная теория рассматривает предплавление льда в пористой среде  как последовательное поверхностное и межкристаллитное плавление, дополненное эффектом кельвиновского понижения температуры плавления льда на искривленных межфазных границах лед-вода. Проведенный анализ показывает, что лед в пористой матрице искусственного опала представляет собой идеальный объект для экспериментальной проверки теории КДФ.

[1] J.G. Dash, A.W. Rempel and J.S. Wettlaufer, Rev. Mod. Phys., 78, 696 (2006)

[2] J.W. Cahn, J.G. Dash and H. Fu, J. Crystal Growth 123 101 (1992)