СТАБИЛИЗАЦИЯ СКЛЕРЫ ПРИ ГЛИКАЦИИ

Н.А. Данилов, Н.Ю. Игнатьева

Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия, 119991, Москва

danilovchem@mail.ru

В работе оценивались перспективы использования глицеральдегида и треозы в качестве сшивающих агента для склеральной ткани. Этот метод предлагается для лечения прогрессирующей миопии, когда недостаток поперечных сшивок в коллагеновой сети приводит к ухудшению механических свойств склеры [1]. Гликация изолированной склеры кролика проводилась от 1 до 48 часов в случае глицеральдегида (ГА) и от 0.5 до 7 суток в случае менее активной треозы (ТР). Параметры стабильности (температура денатурации (ТД), модуль Юнга, предельная нагрузка, ферментативная устойчивость (ФУ)) и спектр флуоресценции измерялись как функция времени обработки. ТД отражает стабильность и состояние коллагена в ткани. ФУ определяет длительность лечебного эффекта. Анализ спектральных характеристик флуоресценции дает информацию о некоторых продуктах гликации.

Обработка ГА или ТР приводила к значительному росту всех параметров стабильности. При малых временах сшивания наблюдались уникальные явления: появление пика с пониженной температурой на ДСК-термограммах и минимум ферментативной устойчивости. На основании полученных результатов и анализа литературных данных мы выдвинули гипотезу о специфическом влиянии на параметры стабильности промежуточных продуктов реакции гликации - кетоаминов. Была построена схема изменений свободной энергии Гиббса для коллагена при различных условиях. Совокупность использованных физических и химических методов позволяет оценивать состояние коллагена в тканях. Это является важным для решения актуальных проблем современной медицины.

ЛИТЕРАТУРА

[1]. G. Wollensak, E. Spoerl. J. Cataract. Refract. Surg. 30 (2004) 689.