Термодинамика фазовых переходов в металломезогенах.

Галяметдинов Ю.Г.

Казанский государственный технологический университет им. С.М.Кирова

420015 ул. К. Маркса 68, Казань, Россия.

E-mail: knjazev2001@mail.ru

Металлсодержащие жидкие кристаллы (металломезогены) – класс мультифункциональных молекулярных материалов, который соединяет в себе уникальные свойства как металла, так и жидкого кристалла. В мезофазе молекулы металломезогена упорядочены как обычные органические жидкие кристаллы, и их оптические, электрические, магнитные и механические свойства анизотропны. Но в то же время, металломезогены обладают окислительно-восстановительным потенциалом и проявляют оптические, магнитные и другие свойства металлокомплексов [1-5]. Одна из наиболее перспективных и многообещающих групп металломезогенов - термотропные лантаноидсодержащие жидкие кристаллы [6].

В работе представлены результаты исследования термодинамических параметров фазовых переходов в жидкокристаллических комплексах d-, f-элементов. Термодинамические параметры фазовых переходов и типы мезофаз определены методами поляризационной политермической микроскопии и дифференциальной сканирующей калориметрии.

Рассчитаны параметры ∆H и ∆S для переходов кристалл-мезофаза и мезофаза-изотропная жидкость. Определена зависимость ∆H и ∆S от типа лиганда и мезофазы.

Авторы выражают благодарность за финансовую поддержку гранту РФФИ 08-03-00900-а, совместной программе CRDF и Минобразования России "Фундаментальные исследования и высшее образование" (BRHE, Y5-C07-05)

ЛИТЕРАТУРА

1. J.L. Serrano Metallomesogens, Synthesis, Properties and Applications, VCH, Weinheim, 1996.

2. B. Donnio. Current Opinion in Colloid & Interface Science 7 29 (2002), 371.

3. D. W. Bruce, R. Deschenaux, B. Donnio, D. Guillon, Comprehensive Coordination Chemistry II, V. 7, 357.

4. Molochko V.A., Rukk N.S. Russ J. Coord Chem, 26 (2000), 753.

5. Giroud-Godquin AM. Coord. Chem. Rev. 180 (1998), 1485–99.

6. R. Gimenez et al. Current Opinion in Solid State and Materials Science, 6 (2002) 527–535.