РЕЛАКСАЦИЯ НЕРАВНОВЕСНЫХ РАСПЛАВОВ NaCI-KCI-MgCI2

Ф.О. Исмаилова, Д.Г. Максумова, А.А. Искакова, О.М. Шабанов

Дагестанский государственный университет, Россия, 367001, Махачкала, ул. М.Гаджиева, 43a. E-mail: Shabanov-Osman@rambler.ru

Ясное понимание физико-химических свойств расплавленных солей и их смесей зависит от понимания их структуры и природы  структурных единиц, которые, в свою очередь, подвержены влиянию различных внешних воздействий. Исследование влияния высоковольтных импульсных полей на физико-химические свойства солевых расплавов может послужить совершенствованию существующих и созданию новых технологий, а также развитию теории строения ионных расплавов.

В этом отношении особый интерес представляют магниевый электролит и его поведение в сильных электрических полях. Равновесный расплав NaCI (69) – KCI (27) – MgCI2 (4мол.%) при 983 К имело сопротивление 9,1 Ом. После 5 электрических импульсов (6 мкс) с амплитудой напряжения 4 кВ низковольтная электропроводность расплава оказалась равной 0,139 См. Электропроводность неравновесного расплава стремится к исходному значению в колебательном режиме. Наблюдаемые отклонения флуктуаций от усредненной кривой значительно меньше ошибок эксперимента (<1,5 %). Есть основания полагать, что в исследуемой системе значительная степень активации (26 %) и аномально продолжительная релаксация (~130 мин) может быть связано с наличием в равновесном расплаве стабильных ионных ассоциаций и комплексных ионов различного состава. Мы рассматриваем наблюдаемое явление как свидетельство перехода системы в сильно неравновесное состояние, в котором исходное распределение различных структурных единиц, свойственное равновесному состоянию, разрушено. На основе анализа экспериментальных временных серий определены размерности фазового пространства и аттрактора. Анализ результатов приводит к выводу о том, что проистекающие в неравновесных расплавах  процессы имеют детерминированный характер, и они способны проявлять динамический хаос наряду с регулярными колебаниями.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 09-08-00141-а.