ХИМИКО-ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ и ИНТЕНСИВНОСТИ плазменных процессов в условиях наносекундного импульсного электронного пучка при синтезе наноструктур

С.А. Сосновский,  Р.В. Сазонов

Научно-исследовательский институт высоких напряжений Томского политехнического университета, Россия, Томск, 634050, пр. Ленина, 2а

ssa777@mail.ru

В ходе работы проведено термодинамическое моделирование и экспериментальное исследование разложения гексафторида серы (элегаза) в плазме импульсного электронного пучка.

Гексафторид серы является устойчивым химическим соединением, имеющим очень высокую электрическую прочность, что позволяет использовать его в высоковольтных энергетических установках и термоядерных реакторах в качестве изолирующего газа. Отработку технологии плазмохимического восстановления проводили на смеси SF6 c азотом или водородом.

Моделирование химических процессов в низкотемпературной плазме для равновесной стадии процесса проведено с использование автоматизированной системы термодинамических расчетов «TERRA». Расчеты выполнялись для интервала температур 300-5000К и интервала давлений исходной смеси 0,1-0,001 МПа.

Термодинамическое моделирование показало, что в случае плазмы SF6 и Н2 стабильными продуктами разложения гексафторида серы в смеси с водородом являются S(c), HF, H2F2 и SF4. Расчеты показали возможность образования конденсированной фазы мономера серы S(c), димера серы S2 и других нанокластеров.

Данные исследования проводили для оценки возможности использования сильноточного импульсного электронного пучка в процессах переработки отвального гексафторида урана, а также для оценки процессов переработки гексафторида вольфрама, образующегося в процессах изотопного обогащения вольфрама.

Расчеты показали возможность образования конденсированной нанофазы вольфрама W(c). Выполненные экспериментальные исследования показали совпадение с расчётными данными.