УДК 541.13+11

ТЕРМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ РАСПЛАВЛЕННОЙ СИСТЕМЫ Na2CO3-Li2CO3-C. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ.

Н.М. БАРБИН, Д.И. ТЕРЕНТЬЕВ, С.Г. АЛЕКСЕЕВ

Уральский институт ГПС МЧС России, Екатеринбург, Россия

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, Екатеринбург, Россия,

АННОТАЦИЯ. Термическое поведение расплава Na2CO3 + Li2CO3 исследовано методом термодинамического моделирования. Рассчитаны равновесные составы газовой и солевой фаз при различных температурах в исходной атмосфере аргона. Определены принципиальные направления в изменении состава расплавов и газовой фазы над ними в присутствии углерода. Дан анализ полученных результатов, характеризующих устойчивость карбонатных компонентов в расплаве.

SUMMARY. The thermal behavior of Na2CO3 + Li2CO3 melt is studied by the method of thermodynamic simulation. The equilibrium compositions of the gas and salt phases are calculated at different temperatures in the initial argon atmosphere. Basic trends of the variation in the compositions of the melts and the gas phase above the melts in the presence of carbon are determined. The obtained results characterizing the stability of carbonate components in the melt are analyzed.

Расплавленные карбонаты используются для проведения многочисленных физико-химических и электрохимических процессов. К их числу относятся расплавленные электролиты высокотемпературных топливных элементов [1], среды для проведения процессов переработки техногенного сырья и металлургических процессов [2, 3], процессы удаления серы из газов и газификации углей [4].

Расплав карбонатов Na2CO3 + Li2CO3 может использоваться как активная ионная среда [4]. Однако термическое поведение этой системы изучено недостаточно полно.

Для исследования равновесного поведения карбонатной системы использовали методологию термодинамического моделирования [5], основываясь на опыте ее успешного применения для металлических жидкостей и оксидных расплавов [6].

Для расчетов равновесных состояний в многоэлементных гетерофазных системах использовали программный комплекс АСТРА-4 [7]. Термодинамические функции индивидуальных веществ взяты из баз данных ИВТАНТЕРМО, АСТРА-OWN и АСТРА-ВАS. В исследованиях использовали для описания расплавленных сред модель идеального раствора продуктов взаимодействия (модель ИРПВ [8]). Определены составы газовой фазы и конденсированного раствора для каждой изученной системы.

Система 45,72% Na2CO3 + 24,05% Li2CO3 + 30,23% Ar (Тпл = 510°С [9]). При расчете использованы термодинамические функции 23 газообразных и 12 конденсированных элементов и соединений. В состав жидкого раствора вводили в качестве его составляющих конденсированные Li2О, Li2O2, Li2СО3, NaО2, Na2О, Na2О2 и Na2СО3.

С ростом температуры увеличивается содержание в растворе оксидных компонентов в результате термической диссоциации карбонатных группировок

CO32−→CO2+O2−.								(1)

Содержание оксидов и анионов кислорода в расплавах приведено в табл. 1.

Таблица 1.

Содержание оксидов и анионов кислорода в расплаве карбонатов

| Система | ( оксидов, масс. %)/( ионов О2, масс. %) при Т, К |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1300 | 1600 | 1900 |
| Na2CO3 + Li2CO3 | 2,50/1,33 | 8,00/4,27 | 10,50/5,60 |

Расчеты показывают (табл. 2), что анионная составляющая расплава, т.е. (CO32- + O2-), может содержать высокую концентрацию анионов кислорода.

Таблица 2.

Состав анионной части расплава карбонатов

| Система | (О2 масс. %)/(ионная доля О2) при Т, К |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1300 | 1600 | 1900 |
| Na2CO3 + Li2CO3 | 2,05/0,0727 | 6,57/0,209 | 8,6/0,261 |

При взятых условиях компьютерного эксперимента исходная система карбонатов является сложным ионным раствором, содержащим не только катионы металлов и анионы CO32−, но и значительные концентрации кислородных анионов. Присутствие последних может оказывать определенное влияние на различные процессы, происходящие в этих расплавах, или на процессы с их участием.

Анализ величин парциальных давлений компонентов (Pj) приводит к следующим последовательностям уменьшения Pj: СО2 > Na > О2 > СО > Li2О > NaО > Li;

Как и следовало ожидать, согласно (1) наиболее представительным компонентом газовой фазы является СО2. Обращает на себя внимание также то, что в исходной инертной среде аргона в газовой фазе содержится заметное количество паров Na, в то время как содержание паров лития незначительно.

Представляет теоретический и практический интерес определить принципиальные направления в изменении состава расплавов и газовой фазы над ними, если ввести в систему углерод.

Система Na2СО3 + Li2СО3 + С + Ar. Конденсированный раствор при температуре выше 1500 К практически представляет расплав Li2О, в котором суммарная массовая доля примесей Na2СО3, Li2СО3, Na2О не превышает 2102. В области 1300-1500 К в расплаве наблюдается резкое снижение массовой доли Na2СО3 в растворе. Таким образом, представляется, что введение углерода приводит почти к полному восстановлению Na2СО3 и удалению его из расплава, частичному восстановлению и удалению Li2СО3. Оставшийся карбонат лития в присутствии углерода теряет анионные группировки в результате реакции

CO32−+C→2CO+O2−.							(2)

Сравнение влияния введения углерода показывает, что массовая доля раствора в системе с углеродом меньше, чем в системе без углерода. При Т > 1400 К введение взятого количества углерода приводит к уменьшению массы раствора почти в 10 раз.

Последовательность изменения величин парциальных давлений следующая: СО > Na > Li > СО2 > Li2О > Na2. Сравнение с системой без введения углерода показывает, что состав газовой фазы коренным образом изменился. Наиболее представительными компонентами является СО и пары металлов, а не СО2, Na и О2.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Selman J.R. High temperature molten carbonate fuel cell. In: Advances in molten salt chemistry. / J.R. Selman, H.C. Maru // Vol. 5. Pleanum Press. 1982. 290 р.

- Барбин Н.М. Переработка вторичного свинцового сырья в ионных солевых расплавах  / Н.М. Барбин, Г.Ф. Казанцев, Н.А. Ватолин // Екатеринбург. - УрО РАН -2002 -180 с.

- Барбин Н.М. Выделение свинца из оксида, хлорида, сульфида, сульфата свинца и их смесей в карбонатном расплаве / Н.М. Барбин, Г.Ф. Казанцев, Г.К. Моисеев, Н.А. Ватолин // Неорган. Материалы - 2002 - Т. 38 - № 12,  -С. 1436-1443.

- Делимарский Ю.К. Прикладная химия ионных расплавов / Ю.К. Делимарский, Л. П. Барчук// Киев: Наукова думка – 1988 - 190 с.

- Моисеев Г.К. Применение термодинамического моделирования для изучения взаимодействий с участием ионных расплавов / Г.К. Моисеев, Г.П. Вяткин, Н.М. Барбин, Г.Ф. Казанцев// Челябинск, Изд-во ЮУрГУ - 2002 - 166 с.

- Синярев Г.Б. Применение ЭВМ для термодинамических расчетов металлургических процессов / Г.Б. Синярев, Н.А. Ватолин, Б.Г. Трусов, Г.К. Моисеев// М.: Наука - 1982 -244 с.

- Ватолин Н.А. Термодинамическое моделирование в высокотемпературных неорганических системах/ Н.А. Ватолин, Г.К. Моисеев, Б.Г. Трусов//  М.: Металлургия – 1994 - 316 с.

- Моисеев Г.К. Применение моделей идеальных, регулярных, идеальных ассоциированных растворов продуктов взаимодействия для равновесного описания металлических расплавов / Г.К. Моисеев, Л.А. Маршук, Н.А. Ватолин// Мат. Всесоюзной конференции "Физико-химические основы металлургических процессов". М.: Черметинформация.  -Ч. 1. - 1991  -С. 23.

- Воскресенская Н.К. Справочник по плавкости систем из безводных неорганических солей / Н.К. Воскресенская, Н.Н. Евсеева, С.И. Беруль// М.: Изд-во АН СССР -1961 -Т. 1 - 845 с.