ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ОБРАЩЕННОЙ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Р.В. Кремнёв, С.В. Кононова

Институт Высокомолекулярных Соединений РАН,

Россия, Санкт-Петербург, В.О. Большой пр. 31.

r.kremnev@gmail.com

Метод обращенной газовой хроматографии был использован для определения поверхностных свойств серии полимерных материалов: поливиниловый спирт (ПВС), полиакриловая кислота (ПАК) и смесь ПВС:ПАК в соотношении 80:20 мас. %. В качестве веществ жидкой пробы были выбраны н-алканы (гексан, гептан и октан). Взаимодействия между веществом жидкой пробы и материалом неподвижной фазы были рассчитаны из времен удерживания н-алканов. Дисперсионная сосавляющая свободной поверхностной энергии материала неподвижной фазы для каждого н-алкана была получена из удерживаемого объема в соответствии с ур.1 [1]

(1)

где ΔGa –  общая свободная поверхностная энергия адсорбции пробы, R – универсальная газовая постоянная, Т – температура колонки, Vn – чистый удерживаемый объем, Na – число Авогадро, а – молекулярная площадь поверхности н-алкана [1], γld – дисперсионная свободная поверхностная энергия н-алкана [1], К' – константа  давления газа и поверхностного давления (справочная величина). Результаты расчетов приведены в табл.1. Полученные результаты позволяют судить о степени взаимодействия вещества пробы с материалом неподвижной фазы.

Таблица 1. Изменение значений γsd для различных материалов неподвижной фазы.

| Проба / материал | γsd , (mJ*m-2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПАК | ПВС | ПАК/ПВС |
| гексан | 39,9937 | 31,8556 | 39,9937 |
| гептан | 30,6806 | 29,5740 | 32,8113 |
| октан | 32,8647 | 30,8390 | 32,8647 |

ЛИТЕРАТУРА

[1] J M R C A Santos, J T Guthrie.[J]. Mater. Sci. Eng. R., 2005 (50): 79-81.