УДК 541.48-143: 535.375.5

Термодинамические расчеты Qn-распределения в расплавах силикатов щелочных металлов

Thermodynamic calculation of Qn-distribution in alkali metal silicate melts

© О.Н. Королева, В.Н. Быков

© O.N. Koroleva, V.N. Bykov

Методом термодинамического моделирования изучалась структура силикатных расплавов в зависимости от состава и температуры. В качестве основы использовались представления модели идеальных ассоциированных растворов в квазикристаллическом приближении. Исследовались двойные (М2O - SiO2, где М = K, Na, Li) и тройная (K2O-Li2O-SiO2) системы. Для тестирования модели проводили сопоставление полученных данных с результатами высокотемпературной спектроскопии комбинационного рассеяния.

The structure of silicate melts was studied by means of thermodynamic modelling as a function of composition and temperature. The quasi-crystalline approach to the thermodynamic model of associated solutions was used as a basis. Binary (М2O - SiO2, where М = K, Na, Li) and ternary (K2O-Li2O-SiO2) systems were studied. To test the model the obtained data compared to results of high-temperature Raman spectroscopy.

Ключевые слова: термодинамическое моделирование, силикатные расплавы.

Key words: thermodynamic modeling, silicate melts.

Сведения об авторах:

Королева Ольга Николаевна, старший инженер, Институт минералогии УрО РАН

Koroleva Olga Nikolaevna, senior engineer, Institute of Mineralogy UrB RAS

Быков Вадим Николаевич, заведующий лаборатории, профессор, Институт минералогии УрО РАН.

Bykov Vadim Nikolaevich, head of laboratory, professor, Institute of Mineralogy UrB RAS

Физико-химические методы исследования позволяют нам получать данные о составе и структуре силикатных систем в диапазоне температур и давления, определяемом возможностями приборов. Термодинамическое моделирование, как метод исследования, позволяет изучать многокомпонентные расплавы в условиях близких к природным, задавая в качестве входных параметров состав и температуру. В качестве основы для  термодинамических расчетов была использована термодинамическая модель, основанная на теории идеальных ассоциированных растворов [1, 2].

Одна из моделей структуры расплавов [3, 4, 5], которая получила широкое распространение в последнее время, связана с описанием локальной структуры силикатных расплавов как совокупности кремнекислородных тетраэдров с различным соотношением мостиковых и немостиковых атомов кислорода (Qn- единицы, где n - число мостиковых атомов кислорода). Эти структурные единицы разной степени полимеризации лежат в основе кристаллохимии силикатов и, соединяясь друг с другом мостиковыми связями, образуют сложные анионы в расплавах или беспорядочную сетку в стеклах. При таком описании структуры силикатных систем, необходимо определить  какие структурные единицы, и в каком количестве присутствуют в расплавах в зависимости от состава и температуры. Преимущество такого подхода в значительной степени связано с тем, что концентрации структурных единиц Qn могут быть определены экспериментально методами спектроскопии ядерного магнитного резонанса  и спектроскопии комбинационного рассеяния, что позволяет сопоставлять результаты и при необходимости откалибровать модель.

Целью работы являлось проведение термодинамических исследований модельных силикатных расплавов. Было проведено изучение влияния состава и температуры на структуру расплава системы Na2O-SiO2 в широком диапазоне составов. Кроме того, термодинамическая модель тестировалась на системах М2O-SiO2, где М = K, Na, Li и K2O-Na2O-SiO2.

Система М2O - SiO2, где М = K, Na, Li

Равновесие между структурными единицами в расплаве состава 33%М2O.67%SiO2 может быть представлено следующей реакцией диспропорционирования:

2Q3 = Q2 + Q4											  (1)

Константа равновесия реакции (1) определяется следующим образом:

k=N2⋅N4N32											  (2)

где Nn – концентрация структурных единиц Qn.

Константа равновесия k может быть рассчитана из изменения свободной энергий Гиббса реакции диспропорционирования (1):

ln k = - ∆Gр/RT,										  (3)

где ∆Gр  - изменение свободной энергии реакции (1).

В работе [6] показано, что энергетика процессов взаимодействия в силикатных системах во многом определяется ‘короткодействующими’ силами, так что такое квазикристаллическое приближение может быть использовано для термодинамического описания силикатных расплавов. Термодинамические характеристики соответствующих силикатов были взяты из базы термодинамических данных FACT.

Сопоставление рассчитанных концентраций структурных единиц Qn c экспериментально полученными данными (рисунок 1) показывает, что эти зависимости согласуются друг с другом. При увеличении температуры равновесие  реакции (1) смещается вправо для калиево- и натриевосиликатной систем. Это приводит к уменьшению содержания структурных единиц Q3 и соответственно увеличению концентрации структурных единиц Q2 и Q4. Qn-распределение в системе Li2O-SiO2 ведет себя противоположным образом, но температурная зависимость этого распределения является достаточно слабой.

Рис. 1. Зависимость Qn - распределения в системе M2O·SiO2 от температуры при экспериментально определенных (а, б, в) и вычисленных (г, д, е) значениях констант равновесия. (а)  K2O·SiO2 при Т = 293, 609, 770, 1198, 1288, 1320 К;

(б)  Na2O·SiO2 при Т = 293, 473, 553, 633, 793, 913, 1073, 1153, 1198, 1243 К;

(в)  Li2O·SiO2 при Т =  293, 1333, 1363, 1423 К;

(г)  K2O·SiO2 при Т =  от 800 до 1500 К с шагом 100 К;

(д)  Na2O·SiO2 при Т =  от 800 до 1500 К с шагом 100 К;

(е)  Li2O·SiO2 при Т =  от 1300 до 1500 с шагом 100 К.

Система K2O-Li2O-SiO2

В расплавах системы (40%-х)К2О  х%Li2O  60%SiO2 присутствуют структурные единицы двух типов Q3 и Q2 и, соответственно, распределение катионов-модификаторов может быть описано с помощью следующей обменной реакции:

Q3(K) + Q2(Li) = Q2(K) + Q3(Li)								(4)

где Qn(K), Qn(Li) – структурные единицы, координированные катионами K и Li.

Константа равновесия этой реакции имеет следующий вид:

K=[Q2]K⋅[Q3]Li[Q3]K⋅[Q2]Li										(5)

Аналогично была составлена система уравнений, решением которой является Qn-распределение в расплавах литиевокалиевосиликатной системы (рисунок 2).

Крупным пунктиром обозначено статистическое распределение (k = 1), мелким – упорядоченное распределение катионов (k = 0).

Было показано, что в переохлажденном расплаве (стекле) при температуре 600 К наблюдается упорядоченное распределение катионов-модификаторов. Катионы  более сильного основания (K+) преимущественно занимают катионные позиции около структурных единиц Q3, а катионы более слабого основания (Li+) - около структурных единиц Q2, что особенно отчетливо проявляется при составе 20K2O-20Li2O-60SiO2. Это полностью согласуется с результатами экспериментальных исследований стекол системы K2O-Li2O-SiO2

Рис. 2 Распределение структурных единиц Q3 (а) и Q2 (б), координированных катионами К (заполненные символы) и Li (пустые символы),  в  расплавах системы  (40-х)%К2О • х%Li2O • 60%SiO2 при Т = 600 К (-■-, -□-), 1200 К (-●-, -○-), 1800 К (-▲-, -∆-).

методом спектроскопии комбинационного рассеяния света [7], что свидетельствует, в частности о корректности используемого нами термодинамического подхода. При увеличении температуры поведение катионов-модификаторов изменяется: в катионном окружении структурных единиц Q2 появляются  катионы K+, а в катионном окружении структурных единиц Q3 появляются катионы Li+.

Проведенные исследования показали, термодинамическое моделирование, основанное на модели идеальных ассоциированных растворов в квазикристаллическом приближении, может быть использовано для определения локальной структуры (Qn-распределения) силикатных расплавов в зависимости от состава и температуры.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 07-05-96046), интеграционного проекта научных исследований УрО-СО РАН и гранта РНП 2.1.1/5741.

Список литературы.

- Шахматкин Б.А. Термодинамический подход к моделированию физических свойств оксидных стекол / Шахматкин Б.А., Ведищева Н.М. // Физ. и хим. стекла. - 1998. - Т. 24. - № 3. - С. 333-344.

- Vedishcheva N.M. Thermodynamic modeling of the structure of glasses and melts: single-component, binary and ternary system / Vedishcheva N.M., Shakhmatkin B.A., Wright A.C. // J. Non-Cryst. Solids. – 2001. – V.127. – P. 312-321.

- Maekawa H. The structural groups of alkali silicate glasses determined from 29Si MAS-NMR / Maekawa H., Maekawa T., Kawamura K. and Yokokawa T. // J. Non-Cryst. Solids. – 1991 - V.127. - P. 53-64.

- McMillan P.F. Vibrational spectroscopy of silicate melts / McMillan P.F., Wolf G.H. // Rev. Mineral. – 1995 - V. 32. - P. 247-316.

- Быков В.Н. Структура щелочно-силикатных стекол по данным спектроскопии комбинационного рассеяния света / Быков В.Н., Анфилогов В.Н., Бобылев И.Б., Березикова О.А. // Расплавы. – 1990. - № 2. - C. 31-37.

- Hess P.S. Thermodynamic mixing properties and the structure of silicate melts / Hess P.S. // Rev. Mineral., 1995, V.32, p. 145-189.

- Бобылев И.Б. Распределение катионов между силикатными полианионами различного строения по данным  спектроскопии комбинационного строения / Бобылев И.Б. Быков В.Н. Анфилогов В.Н. // Геохимия. – 1987. - № 5. - C. 732-736.