УДК 541.12.011

Систематизация элементарных веществ по данным об их

«температуре - теплоте» плавления

Systematization of elementary substances data on «temperature-enthalpy» of melting

© Б.И. Кидяров

Статья поступила в редакцию         апреля 2009 г.

Проведена систематизация данных из различных источников по теплоте ((Hm) и температуре (Tm) плавления элементарных веществ построением зависимости (Hm = F(Tm). Обсуждены принципы для оценки и отбора стандартных данных.

Systematization data, taking from various source-book, on temperature  (Tm) and heat of melting ((Hm) for elementary substances is carried out by plotting of dependence (Hm = F(Tm). Principles for estimation and selection of reference data are discussed.

Ключевые слова: систематизация, стандартные данные, температура плавления,

теплота плавления, элементарное вещество

Key word: enthalpy of melting, reference data, systematization, temperature of melting,

elementary substance

4 страницы, таблиц -0, 3 рисунка, библ. 15.

Автор:

Фамилия:                           Кидяров                                  Kidyarov

Имя                                     Борис                                       Boris

Отчество                            Иванович                                Ivanovich

Ученая степень, звание: кандидат физико-математических наук

Старший научный сотрудник

Организация:               Институт физики полупроводников СО РАН

Должность:                        Старший научный сотрудник

Адрес для переписки:      630090 Новосибирск, пр. ак. Лаврентьева 13

Институт физики полупроводников СО РАН

Телефон :                          8383-3333266

Факс:                                 8383-3332771

E-mail:   :                          kidyarov@isp.nsc.ru

УДК 541.12.011

Систематизация элементарных веществ по данным об их «температуре - теплоте» плавления

© Б.И. Кидяров

Статья поступила в редакцию         апреля 2009 г.

Василию Михайловичу Глазову и

Владиславу Борисовичу Лазареву

посвящается

Проведена систематизация данных из различных источников по теплоте ((Hm) и температуре (Tm) плавления элементарных веществ построением зависимости (Hm = F(Tm). Обсуждены принципы для оценки и отбора стандартных данных.

Systematization data, taking from various source-book, on temperature  (Tm) and heat of melting ((Hm) for elementary substances is carried out by plotting of dependence (Hm = F(Tm). Principles for estimation and selection of reference data are discussed.

Наиболее важными параметрами в оценке механизмов процессов «плавление-кристаллизация» являются их температура (Tm), и удельная теплота плавления ((Hm), из которых рассчитывается энтропия плавления ((Sm = (Hm/Tm), и другие зависимости [1-2]. Поскольку в литературе наблюдается большой разброс указанных величин даже по справочным изданиям (стандартным данным), то каждые раз необходимо оценивать их надежность для выявления возможных опечаток и неточностей, которые можно найти даже в пределах одного издания [3]. Д.И. Менделеев на основе разработанной им Периодической Системы (ПС) не только предсказал ряд новых элементов, но и оценил их основные физико-химические свойства [1]. Эта методология сопоставления свойств элементов в рядах и группах, а также от номера элемента в ПС в дальнейшем часто использовалась при систематизации данных, и в обсуждении механизмов плавления, свойств расплавов и т.д. [1-6]. Однако, в меньшей степени изучены, и обобщены кристаллизационные свойства расплавов элементов [7]. В данной работе в основном сопоставлено положение элементов в построенных зависимостях (Hm = F(Tm) по данным разных справочных изданий [3, 8-11].

Базовым источником для сравнения выбран популярный справочник британского издательства  [8]. В связи с большим числом точек рисунок разбит на две части. Первый  из них включает основное число элементов из справочника, охватывающих более широкий диапазон температур плавления элементов, Рис.1 -а). Вторая часть данных относится к  другим элементам из справочника, в том числе здесь повторно включены металлы группы ванадия (реперные точки 10), а также дополнительно полные данные для редкоземельных элементов (РЗЭ), актиноидов (Ac), и бериллия, взятых из отечественной монографии, Рис.2 -а). [3]. Эти данные охватывают сведения для элементов до 1979 года из многих оригинальных и справочных изданий [3, 9-11]. Сопоставление обоих рисунков позволяет сравнить и оценить выбор стандартных данных в справочнике [8], а также реальный

Рис.1. - Зависимость теплоты плавления ((Тm) элементарных веществ от температуры плавления (Тm). а) 1 – щелочноземельные металлы, 2 – группа бора, 3- группа углерода, 4- группа азота, 5- группа кислорода, 6- группа фтора, 7- подгруппа хрома, 8- подгруппа марганца, 9- группа железа и благородных металлов 10- подгруппа ванадия 11 - Nd, 12 - Pu; б) 1- инертные газы, 2 – водород и щелочные металлы, 3 – группа меди, 4- группа цинка, 5- группа редкоземельных металлов, 6- группа актиноидов, 7- подгруппа титана, 8 - подгруппа ванадия, 9 – Ве.

разброс данных, получаемый для  РЗЭ, и Ас, и Ве [3].

Прежде всего,  видно, что хотя величины (Hm возрастают с увеличением Tm, они четко разбиваются на две полосы А, и В. Совокупность А содержит галогены, некоторые ковалентные элементы-полупроводники IV, V и VI групп ПС, в то время как совокупность В – металлы  [1, 3]. Дискуссионной до сих пор остается величина Tm  для углерода [12-13],

хотя значение 4080 К, взятое здесь из [3] является более предпочтительным. Пересечение обеих полос в начале координат (область С) содержит инертные и другие газы, и оценка их энтропии плавления может иметь наибольшую погрешность. Линии 2 и 2’ для обоих рисунков проведены одинаково, что можно выявить, сравнив реперные точки для элементов подгруппы ванадия, обозначенные звездочками. На рис.1- а) темными точками 11-12 обозначены данные (Hm для Pu, и Nd, которые четко лежат ниже линии 2’, а данные для Be – несколько ниже  ее. В тоже время согласно справочнику [3] ряд данных для этих металлов находятся внутри полосы B, Рис.1, б). То же самое соответствует данным из справочного издания [9]. Именно в связи с этим во второй график были включены данные также для РЗМ, Ас, и Be [3]. Видно, что половина данных для РЗМ лежит ниже линии 2’, а другая - выше ее в полосе В. Кроме того несколько точек для америция, урана, циркония лежат выше линии 2.

Таким образом, основные стандартные данные по (Hm, отобранные для справочника [8], и расположенные в полосе В, вполне соответствуют понятию «стандартные» за исключением точек для Nd и Pu, которые несколько занижены. То - есть ошибка в оценке (Hm несколько больше, чем ширина полосы В. Для этих металлов более уместны в качестве «стандартных»  величины из справочника [14]. В тоже время наличие значительного объема данных (Hm ниже линии 2’ не является случайной ошибкой, а указывает на возможность увеличения ширины полосы В (2-2’’), а также на необходимость дальнейших исследований теплофизических данных на особо чистых веществах в специальных условиях (вакуум, инертная атмосфера, левитация), которые в частности проводятся группой JAXA  [15].

Используя данные последней работы по Тm, можно провести дополнительный анализ величин температур плавления тугоплавких элементов, в частности для уточнения дискуссионной температуры плавления графита [12-13]. С этой целью мы построили график  сравнения величин Тm из справочных источников [3, 8-11], и работы [15], Рис.3.  Здесь на оси абцисс отложены величины Тm по данным [15] (за исключением углерода), а по оси ординат - величины Тm  по данным [8], точки 1.  Общепринятое значение Тm = 4080 К для углерода взято на графиках Рис.1-а), Рис3, как уже отмечено выше, из [3], и оно в соответствии с принципом построения ложится на усредненную линию точек сравнения данных по [8], и [15]. Здесь же легко обнаруживается неточность справочника [8] по величине Тm = 2573 К для бора, в то время как последние экспериментальные данные [15] дают Тm = 2360 К. По данным  [14] – температура плавления бора Тm = 2313 К (черная точка 2 на графике), по данным [9-10] - Тm = 2300 К.

Возвращаясь к обсуждению Тm для графита, отметим, что на Рис3 точка 4 (Тm = 4800, [13]) явно находится на «отшибе» от основной линии, в то время как точка 3 (Тm = 4000, [12]) оказывается близкой к основной линии. Здесь же наиболее низкое значение Тm = 3820 К, точка 5 для графита, снова является определенным недочетом справочника стандартных величин [8]. Экспериментальное определение температуры плавления графита методами, представленными в [13], безусловно, необходимо для выяснения физики плавления тугоплавких материалов динамическими методами, однако получаемая в этом случае величина Тm не является критерием стойкости графита для длительных условий эксплуатации в атомной реакторной энергетике. В этом случае следует ориентироваться на данные [3, 12].

В заключение отметим, что систематизированный фонд P-T данных по термодинамическим свойствам элементов, аккумулированный и обработанный в [3], до сих пор содержит наиболее полную сводку данных по Tm и (Hm, критически оценивая которую следует отбирать «стандартные» данные для этих величин. Таким образом, проведенное сравнение и анализ термодинамических данных Тm, и (Hm для элементов по данным различных источников позволяет сделать следующие выводы:

- Построение зависимости (Hm = F(Tm) полезно не только для систематизации данных и таксономии элементов по термодинамическим свойствам, но и для первичной оценки надежности и достоверности этих данных.

- Построение графиков температур плавления элементов с разнесением их величин по разным осям по данным различных источников легко выявляет возможные неточности, и опечатки в справочных данных.

ЛИТЕРАТУРА

- Григорович В.К. Периодический закон Менделеева и электронное строение металлов.  –

М.: Наука. -1966.- 287 с.

2. Глазов В.M., Айвазов А.А. Энтропия плавления металлов и полупроводников. – М.:

Металлургия. -1980.- 172 с.

3. Глазов В.M., Лазарев В.Б., Жаров В.В.. Фазовые диаграммы для простых веществ.

Наука, М.: 1980, 270 с.

4. Иванова Л.И. Зависимость энтропии от положения элементов в Периодической системе

// Журнал общей химии.1969. - Т.39, №4. С.721 -  727.

5. Приходько Э.В. Физико- химические свойства металлов I-VI групп Периодической

системы // Журнал физической химии. – 1976. –Т.50, №8. – С.1946-1950.

6. Регель А.Р., Глазов В.M. Периодический закон и физические свойства электронных

расплавов. М.: Наука. -1978.- 309 с.

7. Регель А.Р., Глазов В.M. Закономерности формирования структуры электронных

расплавов. М.: Наука. -1982.- 320 с.

8. Эмсли Джон.  Элементы. 2-е изд. Изд-во «Мир», M.: 1993, 257 с..

9.  Stull D.R., Sinke G.C. Thermodynamic properties of the elements. Washington: Am. Chem.

Soc. -1956. 234 p.

10. American Institute of Physics Handbook, Ed. Dnight .E. Gray. New York and others:

McGrow Hill Book Company, Inc.- 1963. 530 p.

- Selected values of Chemical Thermodynamics Properties. № 270. Washington: NBS Techn.

Notes. 1973. - Vol.7.

- Асиновский Э.И., Кириллин А.В., Костановский А.В. Экспериментальное

исследование термических свойств углерода при высоких температурах и умеренных давлениях // Успехи физических наук. 2002.- Т.172, № 8. – С.931-944.

13. Савватимский А.И. Плавление графита и жидкий углерод // Успехи физических наук.

2003.- Т.173, №12. – С.1373-1379.

14. Верятин У.Д., Маширев В.П., Рябцев Н.Г., Тарасов В.И., Рогозин Б.Д., Коробов И В.

Tермодинамические свойства веществ. Справочник. Ред. А.П. Зефиров. Aтомиздат, M.:

1965. - 460 с.

15. Paradis P.-F., Ishikawa T., Yoda S. Electrostatic levitation research and development at

JAXA: past and present activities in thermophysics // Int. J. of  Thermоphysics. - 2005. –

Vol.26, № 4. – Р.1041 -1049.

# Text boxes

Рис.-3. Сопоставление температур плавления

тугоплавких элементов по данным [8], и [15].

тугоплавких элементов