ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОФТОРИДОВ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Д.Ш.Шарипов, Д.К.Хакимова, С.К.Насриддинов,  А.Б.Бадалов

Таджикский технический университет, Таджикистан, 734042, г.Душанбе, пр.Раджабовых,10. E-mail:badalovab@mail.ru

Методами тензиметрии с мембранным нуль-манометром, калориметрии растворения и химического анализа изучено термическое разложение в интервале температур (300-400)К и определены термодинамические характеристики гидрофторидов стронция и бария.                                                                 Таблица 1.

Уравнения  и термодинамические характеристики  процесса

разложения гидрофторидов щелочноземельных металлов

| Соединения | lgKр=В-.103 | Термодинамические характеристики процесса |
| --- | --- | --- |
|  | А | В | ∆Н0Т, кДж∙моль-1 | ∆S0Т, Дж∙моль-1 | ∆G0Т, кДж∙мол1 |
| SrF2•2.5F | 1302105 | 4,89 0.15 | 24.911.67 | 38.521.21 | 10.432 |
| SrF2•2HF | 4634 98 | 17.860.21 | 88.762.93 | 286.968.88 | 3.253 |
| SrF2•HF | 2489 115 | 9.57 0.16 | 47.692.51 | 128.168.88 | 9.503 |
| ВаF2•2HF | 2566 110 | 9.530.13 | 51.002.91 | 134.986.22 | 11.773 |
| ВаF2•HF | 5000120 | 10.200.20 | 95.693.01 | 140.087.11 | 53.943 |

Таблица 2.

Значения термодинамических характеристик гидрофторидов стронция и бария

| Соеди- нения | -fН0298, кДж.моль-1 | -fН0298, кДж.моль-1 литература | -fG0298, | S0298, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тензиметрия | калориметрия |  |  |  |
| SrF2.2.5HF | 1896.7311 | 2045.384.0 |  | 1827.832 | 451.922 |
| SrF2.2HF | 1763.7413 | 1887.580.8 1826.150.9 |  | 1702.953 | 403.692 |
| SrF2.HF | 1489.0113 | 1542.770.9 1547.99 |  | 1426.003 | 389.079 |
| BaF2.2HF | 1755.7511 | 1907.6510 1908.89 | 1906.1510 1901.99.0 | 1895.503.0 | 168.198.8 |
| BaF2.HF | 1420.519.2 | 1548.309.0 1556.65 | 1545.59.0 1562.38.0 | 1365.273.0 | 129.657.0 |