УДК 541.1:620.193.01:669.14

ТЕРМОДИНАМИКА ХИМИЧЕСКОЙ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СИЛИЦИДОВ КОБАЛЬТА

© А. Г. Тюрин, П. А. Николайчук, Т. В. Мосунова

Построены диаграммы потенциал – рН систем Co – H2O и Co – Si – H2O, а также фазовая диаграмма системы Co – Si – O при 25˚С. Анализируются термодинамические особенности коррозионно-электрохимического поведения сплавов системы Co – Si различного состава.

The potential – pH diagrams of Co – H2O and Co – Si – H2O systems and phase diagram of Co – Si – O system at 25˚С are plotted. The thermodynamical features of corrosion-electrochemical behaviour of Co – Si system alloys of various composition are analysed.

Кобальт и кремний являются основными компонентами аморфных сплавов на основе кобальта. Состав некоторых из них представлен в табл. 1.

Таблица 1– Состав аморфных и кристаллических сплавов на основе кобальта [1]

| Сплав | Индекс сплава * | Содержание компонентов, мас. % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Co | Ni | Fe | Si | B | Mn |
| Virovac 6010 | А1, С1 | 58 | 10 | 5 | 11 | 16 | – |
| Metglas 2714A | А2, С2 | 66 | 1 | 4 | 15 | 14 | – |
| Metglas 2705Mn | А3, С3 | 76 | – | 2 | 6 | 18 | 4 |

* А – аморфные, С – кристаллические (отжиг в вакуумной печи при температуре 580˚С в течение 10 мин)

Аморфные металлические сплавы обладают комплексом необычных физико-химических свойств и являются перспективными материалами, представляющими теоретический и практический интерес. Следствием их аморфной структуры являются необычные магнитные, механические, электрические свойства и, в особенности, высокая коррозионная стойкость сплавов [2, 3]. Именно поэтому проводились и проводятся исследования коррозионного поведения системы кобальт – кремний как в воздушных, так и в водных средах. Результаты экспериментальных исследований состава и структуры пассивационных плёнок на сплавах приведены в работе [1]. Также широко исследуется [4 – 8] и электрохимическое поведение силицидов кобальта: Co2Si [4, 8], CoSi [5, 6, 8], CoSi2 [7, 8] и эвтектического сплава CoSi2 – Si [7, 8] как в кислых [4 – 7], так и в щелочных [8] электролитах. В работе выполнен термодинамический анализ химической и электрохимической устойчивости сплавов системы кобальт – кремний при 25˚С.

Из анализа фазовой диаграммы состояния системы Co – Si [9] следует, что при этой температуре в системе существуют следующие промежуточные соединения: Co2Si, CoSi, CoSi2. Предельная растворимость Si в ε-Сo (c решёткой г. п. у.) лишь оценена и составляет чуть более 10 ат. %. Растворимость Co в Si если и существует, то ничтожно мала.

Избыточную энергию Гиббса GE твёрдых растворов кремния в кобальте (ε-фаза) описывали в рамках двухпараметрического приближения обобщённой теории «регулярных» растворов [10]. Температурные зависимости энергетических параметров системы по данным [11] следующие:

Q12(1)(T)=−210455+32,01⋅T,Джмоль,

Q12(2)(T)=−141419+32,01⋅T,Джмоль.

В литературе [11, 12] имеются различные данные о значениях энергии Гиббса образования интерметаллида Co2Si. Однако рассчитанные на их основании значения предельной растворимости кремния в кобальте, отвечающие равновесию 2Co(ε) + Si(ε) = Co2Si(т), хорошо согласуются между собой и с оценочными экспериментальными данными [9].

В соответствии с видом диаграмм состояния систем Co – O и Si – O [13] при 25˚С на воздухе на чистых кобальте и кремнии возможны следующие фазовые равновесия: Co | “CoO” | “Co3O4” | {O2} и Si | SiO2 | {O2}. Оксиды кобальта имеют весьма широкую область нестехиометрии. Так, состав фазы “CoO” может изменяться в пределах от СoO до  CoO1,07, а фазы “Co3O4” – от СoO1,3095 до CoO1,4096 [13]. Оксид Co2O3 может существовать только в форме гидрата Co2O3 . H2O. Кроме того, в системе Co – Si – O возможно образование соединения Co2SiO4.

Диаграмма состояния системы Co – Si – O при 25˚С и 1 атм. (воздух) представлена на рис. 1.

Рис. 1– Фазовая диаграмма состояния Co – Si – O при 25˚С

Стандартные энергии Гиббса образования оксидов взяты из справочников [12, 14] или рассчитаны с использованием интерполяционной формулы Лагранжа [10] и представлены в табл. 2. Рассчитанные характеристики трёхфазных равновесий представлены в табл. 3.

Таблица 2– Стандартные энергии Гиббса образования соединений из элементов

| Оксидная фаза | Формула оксида | −ΔfG2980,Джг−ат Со | Ссылка | Соедине-ние | −ΔfG2980,Джмоль | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “CoO” | CoO | 205126 | [12] | CoO2 | 233396 | * |
|  | CoO1,07 | 212862 | * | CoO3 | 84810 | * |
| “Co3O4” | CoO1,3095 | 232774 | * | CoSi2 | 102260 | [12] |
|  | CoO1,3333 | 234200 | [12] | CoSi | 98817 | [12] |
|  | CoO1,4096 | 238090 | * | Co2Si | 104856 | [12] |
| Co2O3 | CoO1,5 | 241368 | * | Co2SiO4 | 1233924 | [12] |
|  |  |  |  | SiO2 | 805067 | [14] |

* Оценка авторов по интерполяционной формуле Лагранжа

Таблица 3– Характеристики инвариантных состояний системы Co – Si – O при 25˚С

| Равновесие | PO2, атм | Составы твёрдых фаз |
| --- | --- | --- |
| Si – CoSi2 – SiO2 (I) | 7,9.10–142 | xSi=1; xCoSi2=1; xSiO2=1 |
| CoSi2 – CoSi – SiO2 (II) | 3,2.10–141 | xCoSi2=1; xCoSi=1; xSiO2=1 |
| CoSi – Co2Si – SiO2 (III) | 2,8.10–125 | xСoSi=1; xCo2Si=1; xSiO2=1 |
| ε-фаза (Co) – Co2Si – SiO2 (IV) | 1,1.10–122 | xSi(ε)=0,107; xCo2Si=1; xSiO2=1 |
| ε-фаза (Co) – Co2SiO4 – SiO2 (V) | 1,5.10–75 | xSi(ε)=4⋅10−39; xCo2SiO4=1; xSiO2=1 |
| ε-фаза (Co) – “CoO” – Co2SiO4 (VI) | 1,2.10–72 | xSi(ε)=8⋅10−46; x CoO =1; xCo2SiO4=1 |
| “CoO” – “Co3O4” – Co2SiO4 (VII) | 7,1.10–30 | x CoO =1; x Co rSub { size 6{3} } O rSub { size 6{4} } =1; xCo2SiO4=1 |
| “Co3O4” – Co2SiO4 – SiO2 (VIII) | 5,6.10–21 | x Co rSub { size 6{3} } O rSub { size 6{4} } =1; xCo2SiO4=1; xSiO2=1 |
| “Co3O4” – Co2O3 – SiO2 (IX) | 0,79 | x Co rSub { size 6{3} } O rSub { size 6{4} } =1; xCo2O3=1; xSiO2=1 |
| Co2O3 – CoO2 – SiO2 (X) | 6,0.1016 | xCo2O3=1; xCoO2=1; xSiO2=1 |
| CoO2 – CoO3 – SiO2 (XI) | 3,5.1063 | xCoO2=1; xCoO3=1; xSiO2=1 |

Из результатов расчёта следует, что химическое сродство кремния к кислороду намного выше, чем у кобальта. При содержании Si в ε-Сo большем, чем 10-37 мол. % единственным продуктом окисления сплава является кремнезём. Установлено, что с ростом температуры эта пороговая концентрация кремния в сплаве возрастает. Так, при 400˚С она составляет  10-15 мол. %. Экспериментально изученные состав и структура оксидных слоёв на сплавах, образовавшихся на воздухе при 400˚С в течение 400 часов, представлена в табл. 4.

Таблица 4– Состав и структура оксидных слоёв на сплавах, образовавшихся на воздухе при температуре 400˚С в течение 400 часов [1]

| Индекс сплава * | Оксидный слой | Структурные составляющие окалины |
| --- | --- | --- |
| А1 | Тонкий | Co2SiO4; Co3O4; CoO |
|  | Толстый | Co3O4; Fe3O4; Co2SiO4; CoO |
| С1 | Тонкий | SiO2 (аморф); Co3O4 |
|  | Толстый | Co3O4; Co2SiO4; CoO |
| А2 | Тонкий | SiO2 (аморф); Co3O4 |
|  | Толстый | Co3O4; Co2SiO4; CoO |
| С2 | Тонкий | Co2SiO4; Co3O4; β-SiO2 |
|  | Толстый | Co3O4; Co2SiO4; CoO |
| А3 | Тонкий | Co2SiO4; Co3O4; β-SiO2 |
|  | Толстый | Co3O4; Co2SiO4; CoO |
| С3 | Тонкий | Co3O4; Co2SiO4 |
|  | Толстый | Co3O4; Co2SiO4; CoO |

* см. табл. 1

Таким образом, при низких температурах (25˚С) химическая устойчивость сплавов системы кобальт – кремний определяется содержанием в них кремния. При средних (400˚С) и высоких температурах оксидная плёнка на сплавах многослойная и содержит оксиды кобальта и примесных элементов.

Диаграммы потенциал – рН систем Co – H2O и Co – Si – H2O при 25˚С и 1 атм. (воздух) приведены на рис. 2 и 3. Для системы Co – H2O она построена при активностях ионов в растворе, равных 100, 10-2, 10-4, 10-6 моль/л. Соответствующие линии обозначены числами 0, -2, -4, -6. Для системы Co – Si – H2O диаграмма построена при активностях ионов, равных 10-3 моль/л. Результаты расчётов химических и электрохимических равновесий в системах приведены в табл. 5 и 6.

Рис. 2– Диаграмма потенциал – рН системы Со – Н2О при 25˚С,

1 атм. (воздух) и ai = 100, 10–2, 10–4 и 10–6 моль/л (негидратированная форма оксидов)

Рис. 3– Диаграмма потенциал – рН системы Со – Si – Н2О при 25˚С,

1 атм. (воздух) и ai = 10–3 моль/л (негидратированная форма оксидов)

Таблица 5– Основные химические и электрохимические равновесия в системе Co – H2O при 25˚С

| № линии | Электродная реакция |  | Равновесный потенциал (В) или рН раствора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| a | 2H++2e−=H2; PH2≈5⋅10−7 атм. |  | 0,186−0,0591pH |
| b | O2+4H++4e−=2H2O; PO2≈0,21 атм. |  | 1,219−0,0591pH |
| 1 | HCoO2−+3H++2e−=Co(ε)+2H2O |  | 0,659−0,08865pH+0,0295lg aHCoO2− |
| 2 | CoO+2H++2e−=Co(ε)+H2O |  | 0,166−0,0591pH |
| 3 | Co2++2e−=Co(ε) |  | −0,277−0,0295lg aCo2+ |
| 4 | CoOx+2xH++2(x−1)e−=Co2++xH2O |  |  |
|  | CoO | x=1,00 | lgaCo2+=14,98−2pH |
|  |  | 1,00≥x≥1,07 | (0,277−0,292x+0,458x2−−0,0591x pH−0,0591 lg aCo2+)(x−1) |
| 4’ | Co rSub { size 8{3} } O rSub { size 8{4} } | 1,3095≥x≥1,4096 |  |
| 5 | CoOx+(2-x)H2O+2(x−1)e−=HCoO2−+(3−2x)H+ |  |  |
|  | CoO | x=1,00 | lg aHCoO2−=−16,67+pH |
|  |  | 1,00≥x≥1,07 | (−0,659−0,292x+0,458x2−+0,0295(3−2x) pH−0,0295 lg aCo2+)(x−1) |
| 5’ | Co rSub { size 8{3} } O rSub { size 8{4} } | 1,3095≥x≥1,4096 |  |
| 6 | 3CoO1,3095+1,437H++1,437e−=3CoO1,07+0,7185H2O |  | 0,798−0,0591pH |
| 7 | Co2O3+0,3616H++0,3616e−=2CoO1,4096+0,1808H2O |  | 1,041−0,0591pH |
| 8 | Co2O3+H2O+2e−=2HCoO2− |  | −0,135−0,0591lg aHCoO2− |
| 9 | 2CoO42−+10H++6e−=Co2O3+5H2O |  | 1,770−0,0985pH+0,0197lg aCoO42− |
| 10 | 2CoO2+2H++2e−=Co2O3+H2O |  | 1,312−0,0591pH |
| 11 | Co2O3+6H++2e−=2Co2++3H2O |  | 1,739−0,1773pH−0,0591lg aCo2+ |
| 12 | CoO2+4H++2e−=Co2++2H2O |  | 1,526−0,1182pH−0,0295lg aCo2+ |
| 13 | CoO42−+4H++2e−=CoO2+2H2O |  | 1,999−0,1182pH+0,0295lg aCoO42- |
| 14 | Co3++e−=Co2+ |  | 1,754+0,0591lgaCo3+aCo2+ |
| 15 | CoO2+4H++e−=Co3++2H2O |  | 1,297−0,2364pH−0,0591lg aCo3+ |
| 16 | CoO42−+8H++3e−=Co3++4H2O |  | 1,764−0,1577pH+0,0197lg aCoO42-aCo3+ |

Таблица 6– Основные химические и электрохимические равновесия в системе Co – Si – H2O при 25˚С, 1 атм. (воздух) и ai=10−3мольл

| № линии | Электродная реакция | Равновесный потенциал (В) или рН раствора |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| a | 2H++2e−=H2; PH2≈5⋅10−7 атм. | 0,186−0,0591pH |
| b | O2+4H++4e−=2H2O; PO2≈0,21 атм. | 1,219−0,0591pH |
| 1 | SiO2+4H++4e−=Si+2H2O | −0,857−0,0591pH |
| 2 | SiO32−+4H++6e−=Si+3H2O | −0,499−0,0887pH |
| 3 | SiO2+H2O=SiO32−+2H+ | pH 12,44 |
| 4 | SiO2+CoSi+4H++4e−=CoSi2+2H2O | −0,848−0,0591pH |
| 5 | SiO32−+CoSi+6H++4e−=CoSi2+3H2O | −0,480−0,0887pH |
| 6 | SiO2+Co2Si+4H++4e−=2CoSi+2H2O | −0,617−0,0591pH |
| 7 | SiO32−+Co2Si+6H++4e−=2CoSi+3H2O | −0,249−0,0887pH |
| 8 | SiO2+2Co(ε)+4H++4e−=Co2Si+2H2O;aCo(ε)≈0,27 | −0,602−0,0591pH |
| 9 | SiO32−+2Co(ε)+6H++4e−=Co2Si+3H2O;aCo(ε)≈0,27 | −0,237−0,0887pH |
| 10 | Co2++2e−=Co(ε); aCo(ε)≈1 | −0,366 |
| 11 | Co2SiO4+4H++4e−=2Co(ε)+SiO2++2H2O; aCo(ε)=1 | 0,118−0,0591pH |
| 12 | Co2SiO4+2H++4e−=2Co(ε)+SiO32−++H2O; aCo(ε)=1 | −0,250−0,0295pH |
| 13 | CoO+2H++2e−=Co(ε)+H2O; aCo(ε)≈1 | 0,166−0,0591pH |
| 14 | HCoO2−+3H++2e−=Co(ε)+2H2O; aCo(ε)≈1 | 0,571−0,0887pH |
| 15 | CoOx+(2-x)H2O+2(x−1)e−=HCoO2−+(3−2x)H+; 1,00≤x≤1,07 ( CoO ) | (−0,571−0,292x+0,458x2−+0,0295(3−2x) pH) (x−1) |
| 16 16’ | CoOx+2xH++2(x−1)e−=Co2++xH2O; 1,00≤x≤1,07 ( CoO ) 1,3095≤x≤1,4096 ( Co rSub { size 8{3} } O rSub { size 8{4} } ) | (0,454−0,292x+0,458x2−−0,0591x pH) (x−1) |
| 17 | Co2SiO4+4H+=SiO2+2Co2++2H2O | pH 8,18 |
| 18 | 3CoO1,3095+1,437H++1,437e−=3CoO1,07+0,7185H2O | 0,798−0,0591pH |
| 19 | 2CoO1,367+SiO2+1,468H++1,468e−=Co2SiO4+0,734H2O | 0,972−0,0591pH |
| 20 | 2CoOx+SiO32−+2(2x−1)H++4(x−1)e−=Co2SiO4+(2x−1)H2O; 1,3095≤x≤1,367 | (2,158−0,0295(2x−1)pH) (x−1) |
| 21 | Co2O3+0,3616H++0,3616e−=2CoO1,4096+0,1808H2O | 1,041−0,0591pH |
| 22 | 2CoO42−+10H++6e−=Co2O3+5H2O | 1,711−0,0985pH |
| 23 | Co2O3+6H++2e−=2Co2++3H2O | 1,916−0,1773pH |
| 24 | 2CoO2+2H++2e−=Co2O3+H2O | 1,312−0,0591pH |
| 25 | CoO2+4H++2e−=Co2++2H2O | 1,615−0,1182pH |
| 26 | CoO42−+4H++2e−=CoO2+2H2O | 1,911−0,1182pH |
| 27 | Co3++e−=Co2+ | 1,754 |
| 28 | CoO2+4H++e−=Co3++2H2O | 1,474−0,2364pH |

На диаграмме потенциал – рН системы Co – H2O можно выделить 9 областей преобладания различных фаз: I – Co(ε); II – Co2+; III – “CoO”; IV –HCoO2−; V – “Co3O4”; VI – Co2O3; VII – CoO2; VIII – Co3+; IX – CoO42−.

На диаграмме потенциал – рН системы Co – Si – H2O можно выделить 23 области преобладания различных фаз: I – ε-фаза(Co) + Co2Si + CoSi + CoSi2 + Si; II – ε-фаза(Co) + Co2Si + CoSi + CoSi2 + SiO2; III – ε-фаза(Co) + Co2Si + CoSi + CoSi2 + SiO32−; IV – ε-фаза(Co) + Co2Si + CoSi + SiO2; V – ε-фаза(Co) + Co2Si + CoSi + SiO32−; VI – ε-фаза(Co) + Co2Si + SiO32−; VII – ε-фаза(Co) + Co2Si + SiO2; VIII - IV – ε-фаза(Co) + SiO2; IX – ε-фаза(Co) + SiO32−; X – ε-фаза(Co) + Co2SiO4; XI – Co2SiO4 + HCoO2−; XII – Co2SiO4 + “CoO”; XIII – Co2SiO4 + Co2+; XIV – SiO2 + Co2+; XV – Co2SiO4 + “Co3O4”; XVI – “Co3O4” + SiO32−; XVII – “Co3O4” + SiO2; XVIII – Co2O3 + SiO32−; XIX – Co2O3 + SiO2; XX – CoO2 + SiO2; XXI – SiO2 + Co3+; XXII – SiO2 + CoO42−; XXIII – CoO42−, SiO32−.

Как показывают расчёты, в кислых средах пассивационная плёнка на сплавах системы Co – Si будет представлять собой чистый SiO2, при условии отсутствия в растворе ионов F–.  Если кремния в сплаве недостаточно для образования сплошной плёнки (его содержание не превышает 15 мас. %), то будет наблюдаться селективное растворение кобальта из сплавов с образованием в растворе ионов Co2+. Эти выводы подтверждаются и экспериментальными исследованиями [4 – 7].

В нейтральных и щелочных средах схема первичной пассивации сплавов системы Co – Si следующая:

I

сплав + SiO2 →

II

→ сплав + Co2SiO4 →

III

→ cплав + CoO.

По аналогии с пассивацией силицидов железа [15] можно выделить три режима процесса. Если концентрация кремния в сплаве превышает 15 мас. %, то его достаточно для образования сплошной пассивирующей плёнки SiO2. В этом случае процесс завершается на первой стадии. При концентрации кремния в сплаве, меньшей 15 мас. %, но большей 3 мас. %, кремния в сплаве хватает лишь для образования сплошной плёнки Co2SiO4, и процесс завершается на второй стадии. Если концентрация кремния ниже 3 мас. %, то процесс завершится на третьей стадии, а защитная плёнка, как и на чистом кобальте, будет состоять из CoO, а кремний в виде локальных включений Co2SiO4 будет входить в её внутренний подслой. Зависимость структуры пассивирующей плёнки от содержания кремния в сплаве подтверждена и экспериментально [8].

Таким образом, и электрохимическая устойчивость сплавов системы кобальт – кремний целиком определяется содержанием в них кремния.

Выводы

1. Построена фазовая диаграмма состояния системы Co – Si – O при 25˚С и 1 атм. (воздух). Показано, что химическая устойчивость сплавов Co – Si при низких температурах определяется только кремнием.

2. Построены диаграммы потенциал – рН систем Co – H2O и Co – Si – H2O при 25˚С, 1 атм. (воздух) и различных активностях ионов в растворе. Показано, что в кислых средах первичная пассивационная плёнка на сплавах Co – Si представляет собой чистый кремнезём. В нейтральных и щелочных средах она по мере снижения содержания кремния в сплавах может состоять из SiO2, Co2SiO4 или CoO.

Литература

- The Oxidation Behaviour of Some Cobalt-Based Amorphous Alloys / A. M. Dark, G. Wei, B. Cantor // Mater. Sci. Eng. – 1988. – P. 533 – 537.

- Аллотропные металлические сплавы / под ред. Ф. Е. Люборского. – пер. с англ. – М.: Металлургия, 1987. – 584 с.

- Глезер, А. М. Структура и механические свойства аморфных сплавов / А. М. Глезер, Б. В. Молотилов. – М.: Металлургия, 1992. – 206 с.

- Шеин, А. Б. Электрохимическое поведение силицида кобальта Co2Si в кислотах // Защита металлов. – 2000. –  Т. 36. –  № 2. –  С. 190 – 194.

- Шеин, А. Б. Коррозионно-электрохимическое поведение моносилицида кобальта в кислых растворах // Защита металлов. – 1989. –  Т. 25. –  № 1. –  С. 112 – 114.

- Шеин, А. Б. Выделение водорода на моносилициде кобальта в сернокислом электролите, содержащем поверхностно-активные вещества // Электрохимия. – 1988. –  Т. 24.  – Вып. 10. –  С. 1335 – 1338.

- Шеин, А. Б. Электрохимическое поведение эвтектических сплавов силицидов и германидов металлов подгруппы железа с кремнием и германием // Защита металлов. – 1998. –  Т. 34. – № 1. – С. 25 – 28.

- Шеин, А. Б. Анодное растворение силицидов кобальта в щелочном электролите / А. Б. Шеин, И. Л. Сергеева // Защита металлов. – 2004. – Т. 40. – № 6. – С. 624 – 628.

- Диаграммы состояния двойных металлических систем: справочник / под ред. Н. П. Лякишева – М.: Машиностроение, 1997. – Т. 1. – С. 80 – 82.

- Тюрин, А. Г. Термодинамика химической и электрохимической устойчивости сплавов: учеб. пособие: Ч. 1. Общие принципы. Высокотемпературное окисление. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2004. – 86 с.

- Термодинамика сплавов железа / Б. М Могутнов, И. А. Томилин, Л. А. Шварцман. – М.: Металлургия, 1984. – 208 с.

- Рузинов, Л. П. Равновесные превращения металлургических реакций / Л. П. Рузинов, Б. С. Гуляницкий. – М.: Металлургия, 1975. – 416 с.

- Физико-химические свойства окислов: справочник / под ред. Г. В. Самсонова – М.: Металлургия, 1978. – 472 с.

- Справочник по электрохимии / под ред. А. М. Сухотина. – Л.: Химия, 1981. – 488 с.

- Тюрин, А. Г. Термодинамическая оценка влияния кремния на химическую и электрохимическую устойчивость железохромистых сплавов // Защита металлов. –  2004. –  Т. 40. – № 1. – С. 19 – 27.

Рис. 1– Фазовая диаграмма состояния Co – Si – O при 25˚С

Рис. 2– Диаграмма потенциал – рН системы Со – Н2О при 25˚С,

1 атм. (воздух) и ai = 100, 10–2, 10–4 и 10–6 моль/л (негидратированная форма оксидов)

Рис. 3– Диаграмма потенциал – рН системы Со – Si – Н2О при 25˚С,

1 атм. (воздух) и ai = 10–3 моль/л (негидратированная форма оксидов)