УДК 538.245:539.16.04:621.762.3

А.П. Суржиков, А.М. Притулов, Е.Н. Лысенко, А.Н. Соколовский, В.А. Власов, Е.А. Васендина

Калориметрические исследования радиационно-термически синтезированного пентаферрита лития.

Аннотация

Методом термоанализа (ТГ/ДСК) с привлечением рентгеновской дифрактометрии (РФА) исследуется эффективность твердофазного синтеза пентаферрита лития при обжиге механической смеси карбоната лития и оксида железа радиационно-термическим (РТ) способом. Полученные данные для образцов, предварительно синтезированных термическим (Т) и РТ способом в интервале температур (600-800)0С, свидетельствуют о повышенной эффективности синтеза в условиях РТ нагрева.

The efficiency of LiFe5O8 solid-phase synthesis at radiation-thermal (RТ) annealing of lithium carbonate and iron oxide mechanical mixture was studied using thermal analysis (TG/DSC) and X-ray powder diffraction (XRD) techniques. The obtained date, for thermal and radiation-thermal presynthesized samples within temperatures range (600-800) 0С, resulted in the high efficiency of radiation-thermal synthesis.

Количество страниц – 5.

Количество рисунков – 2.

Наименования библиографического списка:

1. Суржиков, А.П. Притулов, А.М. Радиационно–термические процессы в порошковых ферритовых материалах – М.: Энергоатомиздат, 2008.-121 с.

2. Sung, Yong An Synthesis and magnetic properties of LiFe5O8 powders by a sol–gel process / Sung, Yong An, In-Bo Shim, Chul Sung Kim // Journal of Magnetism and Magnetic Materials.-2005.-P. 1551–1554.

УДК 538.245:539.16.04:621.762.3

КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАДИАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКИ СИНТЕЗИРОВАННОГО ПЕНТАФЕРРИТА ЛИТИЯ

А.П. Суржиков, А.М. Притулов, Е.Н. Лысенко, А.Н. Соколовский,

В.А. Власов, Е.А. Васендина

Методом термоанализа (ТГ/ДСК) с привлечением рентгеновской дифрактометрии (РФА) исследуется эффективность твердофазного синтеза пентаферрита лития при обжиге механической смеси карбоната лития и оксида железа радиационно-термическим (РТ) способом. Полученные данные для образцов, предварительно синтезированных термическим (Т) и РТ способом в интервале температур (600-800)0С, свидетельствуют о повышенной эффективности синтеза в условиях РТ нагрева.

The efficiency of LiFe5O8 solid-phase synthesis at radiation-thermal (RТ) annealing of lithium carbonate and iron oxide mechanical mixture was studied using thermal analysis (TG/DSC) and X-ray powder diffraction (XRD) techniques. The obtained date, for thermal and radiation-thermal presynthesized samples within temperatures range (600-800) 0С, resulted in the high efficiency of radiation-thermal synthesis.

Введение. В работе [1] сообщалось, что при изотермическом обжиге стехиометрической смеси карбоната лития и оксида железа в условиях электронного облучения наблюдается многократное увеличение скорости синтеза пентаферрита лития при температуре 600 0С в сравнении с синтезом при термическом обжиге. Эти данные, полученные методом РФА указывают на наличие эффекта радиационной стимуляции твердофазного синтеза пентаферрита лития. Однако в количественном плане и с точки зрения достоверности они требуют дополнительных исследований, поскольку методом РФА трудно разделять шпинельные фазы, образование которых возможно в системе Li2O-Fe2O3. К ним относятся пентаферрит лития (LiFe5O8), маггемит (γ-Fe2O3) и магнетит (Fe3O4). Ситуация осложняется наложением на большинство шпинельных рефлексов отражений от кубических фаз ортоферрита лития (LiFeO2) и вюстита (FeO).

В связи с изложенным, в настоящей работе независимым от РФА методом ТГ/ДСК проведено исследование радиационного эффекта интенсификации синтеза пентаферрита лития при температурах обжига 6000С, 7000С и 8000С.

Методика эксперимента. Исходными компонентами реакционной смеси для синтеза пентаферрита лития служили порошки (-Fe2O3 (ЧДА) и Li2CO3 (ХЧ). Перед взвешиванием порошки просушивались в течение 7 ч при температуре ~ 200оС в сушильном шкафу. Затем порошки взвешивались в пропорции, соответствующей реакции 5Fe2O3+Li2СO3(2LiFe5O8+СО2(, смешивались путем 3-х кратного протирания через сито с ячейкой 110 мкм и компактировались односторонним холодным прессованием под давлением 220 МПа в виде таблеток диаметром 15 мм и толщиной 2 мм.

РТ обжиг образцов проводился на импульсном ускорители электронов ИЛУ-6 в Институте ядерной физики СО РАН (г. Новосибирск). Энергия электронов равнялась      2.4 МэВ, ток пучка в импульсе - 400 мА, длительность импульса - 500 мкс, частота следования импульсов - 7(15 Гц. Средняя мощность облучения при разогреве составляла  ~ 5 кГр/с, в режиме изотермического обжига ~ 3 кГр/с. Локальная, в пределах действия одного импульса, мощность поглощенной дозы составляла 800 кГр/с.

Для выявления радиационных эффектов выполнялся термический синтез при таких же температурах и длительностях обжига. Длительности неизотермических стадий (разогрев и охлаждение) не превышали 3-х мин.

Калориметрические измерения синтезированных образцов осуществлялись в воздушной атмосфере в процессе линейного нагрева со скоростью 500С/мин вплоть до   800 0С с помощью термического анализатора STA 449C Jupiter фирмы Netzsch (Германия). Для контроля за магнитным состоянием образцов с внешней стороны измерительной ячейки прикладывалось поле постоянных магнитов (Н~5 Э).

Содержание фазы LiFe5O8 определялось по эндотермическому пику ДСК при 7550С, обусловленному переходом «порядок-беспорядок» в октаэдрической подрешетке пентаферрита лития (пик S(-(), а так же по величине скачка в весовой зависимости при прохождении образцом температуры Кюри во внешнем магнитном поле. Эти данные сопоставлялись с результатами полнопрофильного анализа рентгеновских дифрактограмм. Рентгеновские измерения проводились на дифрактометре ARL X’TRA (Швейцария) на Cu kα излучении.

Экспериментальные результаты. Вид кривых термогравитометрии (ТГ) и дифференциально сканирующей калориметрии (ДСК) существенно зависит от степени предварительной ферритизации образцов. Если при ферритизирующем обжиге произошло полное разложение карбоната лития, то на кривой ДСК в отсутствие магнитного поля выделяется только единственный эндотермический пик при (750-755)0С, обусловленный переходом «порядок-беспорядок» в пентаферритовой фазе (рис.1). Весовых изменений нет. Если приложить внешнее магнитное поле, то на кривой ТГ появляется весовой скачок Δm, обусловленный прекращением магнитного взаимодействия между пентаферритом лития и приложенным полем. По положению максимума производной кривой ТГ в области скачка Δm определялась температура Кюри Тс (см. пик ДТГ на рис.1). Для всех исследованных образцов Тс = 6300С, что согласуется с литературными данными [2].

Анализ рентгеновских дифрактограмм после синтеза реакционных смесей показал, что они описываются, в основном, суперпозицией отражений от (-Fe2O3, (-LiFeO2 и отражениями шпинельной фазы. При малых временах синтеза (до 30 мин) и Т=6000С присутствуют рефлексы карбоната лития. Шпинельная фаза состоит, в основном, из α- LiFe5O8 и на уровне следов ( ~ 3%) из γ- Fe2O3.

На рис. 2 приведены кинетические зависимости концентрации LiFe5O8 и параметров ТГ/ДСК, характеризующих количество синтезированной пентаферритовой фазы. Все зависимости хорошо коррелируют между собой, что позволяет уверенно констатировать наличие сильного радиационного эффекта при синтезе пентаферрита лития в пучке ускоренных электронов. В наибольшей степени этот эффект проявляется на начальном быстром этапе синтеза. С повышением температуры обжига величина эффекта понижается.

Представляет интерес поведение удельной энтальпии перехода S((-(. Значения S((-( получены делением измеренных величин S(-( на относительные концентрации LiFe5O8 в соответствующих образцах, определенные из анализа рентгеновских дифрактограмм. Величина S((-( практически не зависит от вида и длительности синтеза, но возрастает с повышением температуры обжига от 8.7 Дж/г (6000С) до 9.4 Дж/г (7000С) и 12.9 Дж/г (8000С). Наблюдаемые изменения удельной энтальпии обусловлены ростом степени упорядочения синтезируемого пентаферрита лития при увеличении температуры обжига. В свою очередь, причиной возрастания степени упорядочения является термически стимулированный отжиг структурных дефектов кристаллической решетки пентаферрита лития.

Список литературы

1. Суржиков, А.П. Притулов, А.М. Радиационно–термические процессы в порошковых ферритовых материалах – М.: Энергоатомиздат, 2008.-121 с.

2. Sung, Yong An Synthesis and magnetic properties of LiFe5O8 powders by a sol–gel process / Sung, Yong An, In-Bo Shim, Chul Sung Kim // Journal of Magnetism and Magnetic Materials.-2005.-P. 1551–1554.

Рис. 1- ТГ/ДСК зависимости ферритизованной реакционной смеси

в магнитном поле (–––) и без наложения поля (- - - -)

а)

б)

с)

Рис. 2- Кинетические зависимости накопления шпинельной фазы LiFe5O8 (а), площади пика S(-( (б), величины скачка Δm на кривой ТГ при температуре Кюри (в) в интервале температур (600-800) 0С