ТЕРМИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИСТАЛЛОГИДРАТОВ И ИНДИВИДУАЛЬНОГО СУЛЬФАТА

УРАНИЛА

Д.Д. Камолов, И.У. Мирсаидов, Ф.А. Хамидов, А.Б. Бадалов Агентство по ядерной и радиационной безопасности АН Республики Таджикистан

E-mail:badalovab@mail.ru

Огромные запасы отходов урановой промышленности на территории Таджикистана расположенные близи густонаселенных пунктов остаются очагом опасности и риска для окружающей среды. С другой стороны, они являются рентабельными источниками добычи и производства урана. При вторичной переработке отходов урановой промышленности путем сернокислотного выщелачивания в качестве промежуточного продукта образуется сульфат уранила.

Таблица 1 Коэффициенты уравнений барограмм  и термодинамические характеристики  ступеней процессов дегидратации и разложения U02S04 • ЗН20

| Схема процессаа | ΔΤ,К | lqPΑΤΜ=Β−АТ⋅103 |  | Термодинамические характеристики процесса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А ±0.02 | B±0.05 | ΔΗΤ0,кДжМоль | ΔSΤ0,ДжМоль⋅К | ΔGΤ0,кДжМоль |
| 1 | 325-370 | 2,92 | 7,39 | 13,34 ±0,3 | 33,81 ±0,5 | 2,3 ±0,3 |
| 2 | 380-420 | 4,45 | 10,84 | 20,36 ±0,3 | 49,59 ±0,5 | 1,5 ±0,3 |
| 3 | 480-750 | 1,42 | 1,86 | 6,49 ±0,3 | 8,50 ± 0,5 | 2,4 ±0,3 |

С помощью экспериментальных и справочных данных для компонентов изученных систем рассчитаны термодинамические характеристики индивидуальных сульфатураниловых соединений (табл.2)

Таблица 2

Термодинамические характеристики сульфатураниловых соединений

| Соединений | Термодинамические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | −ΔfΗΤ0,кДжМоль |  | SΤ0,ДжМоль⋅К |
|  | Литература | Эксперимент | Эксперимент |
| U02S04-3H20 | 2791,8 | 2383,1 ±25 | 637,3 ±42 |
| U02S04 • 2Н20 | - | 2128,0 ±25 | 482 ±42 |
| U02S04 | 1889,1 | 1624,0 ±25 | 347 ± 42 |