УДК 539.19; 546.26

В.В. Зверев, В.И. Коваленко, И.П. Романова, О.Г.Синяшин

Стабильность и реакционная способность циклоаддуктов фуллерена С60: квантово- химический подход

Ключевые слова: фуллерен С60, циклоаддукты, механизмы реакций, DFT/PBE/TZ2P

Представлены результаты исследования стабильных и нестабильных моно- и бис-циклоаддуктов фуллерена С60, выявлены корреляции между длинами связей моноаддуктов  и  стабильностью бисаддуктов, изучен механизм и селективность реакций фуллерена С60 с азидами.

Here we present the results of research of both stable and unstable mono- and bis-cycloadducts of fullerene C60, as well as correlations between molecular parameters (bond lengths) and stability of adducts; mechanisms and selectivity of reactions are revealed too.

Реакции присоединения органических реагентов к фуллерену C60 гипотетически могут приводить к образованию четырех типов моно- и бисаддуктов - с сохранением или разрывом [5,6]- простых или [6,6]-двойных связей на фуллереновой оболочке, однако состав полученных продуктов не столь разнообразен. Синтезируя бисаддукты, выделяют большой ряд [6,6]- закрытых региоизомеров, но набор [5,6]-бис аддуктов весьма ограничен [1.2]. Остается неясным,  какие  аддукты могут быть получены, какие нет.

В настоящем сообщении представлены результаты теоретического исследования методом DFT/PBE/TZ2P стабильности моно- и бисциклоаддуктов фуллерена С60. Обсуждается взаимосвязь между стабильностью бисаддуктов и длинами связей моноаддуктов, на примере реакций фуллеренов с азидами изучены взаимосвязи между стабильностью, механизмом и селективностью образования [5,6]-бисизомеров C60(NR)2. Показано, что сведения об относительной стабильности региоизомеров являются необходимыми, но не достаточными величинами для анализа продуктов достаточно сложных  реакций, какой является взаимодействие фуллеренов с азидами. В качестве меры стабильности изомеров использованы относительные величины полной и свободной энергий.

Ранее [3,4] была обнаружена высокую селективность реакций фуллерена с азидами. Мы исследовали изомеры C60NH методами HF and DFT с функционалами BLYP, B3LYP и PBE [5,6]  и базисами 6-311G ** и TZ2P и нашли хорошее согласие между результатами [7]. Методом DFT/PBE/TZ2P по программе Природа [5,6] мы исследовали влияние природы заместителей R на стабильность региоизомеров моно- и бисаддуктов C60(NR)2  и нашли соответствие теоретических результатов  экспериментальным [7-9].

Моноаддукты.  Исследовав поверхности потенциальной энергии разнообразных аддуктов С60 [8], мы нашли что циклоаддукты фуллерена С60, содержащие 4-, 5- или  6-членные экзоэдральные циклы, могут существовать только как [6,6] и [5,6]-закрытые изомеры, при этом [5,6]-закрытые структуры на 15-18 ккал/моль менее стабильны по сравнению с [6,6]-закрытыми. Открытые изомеры этих аддуктов за исключением экстремальных случаев  не имеют минимумов на ППЭ и, соответственно, вовсе не могут быть получены. Аддукты с напряженными 3-х-членными экзоэдральными циклами, метано-, азиридинофуллерены и т.п., составляют отдельную группу, где стабильными являются [6,6]-закрытые и  [5,6]-открытые изомеры. Установленные закономерности обобщают результаты синтеза [6,6]-закрытых и [5,6]-открытых изомеров моноаддуктов и могут быть использованы для его прогнозирования [1,3].

Бисаддукты. Методом функционала плотности DFT/PBE/TZ2P [5,6]  мы исследовали относительные величины полных энергий [5,6]-открытых бисаддуктов C60(NH)2 и [5,6]-

Рис. 1. Нумерация атомов.

открытых и [6,6]-закрытых бисаддуктов C60(NH)(N3H). Как видно из табл. 1, относительные энергии [5,6]-открытых региоизомеров (1,6;m,n) C60(NH)2, полученных при фиксированном положении (1,6) мостика NH и варьировании мест локализации  второй группы NH - простых связей m-n моноаддукта 1,6-C60NR, монотонно уменьшается с укорочением разрываемой связи m-n. В отличие от ряда C60(NH)2 ряд стабильности (1,6;m,n)- изомеров  C60(NH)(N3H), рассчитанных также при фиксированном положении (1,6) мостика NH и варьировании локализации азидной группы на ряде простых и двойных связей (m,n), не уменьшается, а увеличивается с уменьшением длин связей m,n. Связи m,n во всех региоизомерах не разрываются. Корреляция между длиной связи m,n  и стабильностью (1,6;m,n)- изомеров  C60(NH)(N3H) в этом случае достаточно приближенная, по-видимому из-за дополнительных взаимодействий, обусловленных асимметрией азидной группы N3H. На относительную стабильность бисрегиоизомеров также влияют стерические и Н-взаимодействия [7].

Таблица. Длины связей 1,6-открытого изомера C60NH (lmn) с ориентацией H над гексагоном и относительные энергии 1,6-открытых m,n-закрытых бисаддуктов C60(NH)2 ((Е=Е(1,6;m,n)- Е(1,6;2,3) и C60(NH)(N3H) ((Е=Е(1,6;m,n)- Е(1,6;56) (ккал/моль). Метод DFT/PBE/TZ2P.

|  | C60NH | C60(NH)2 |  | C60NH | C60(NH)(N3H) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m-n | lmn | (Е | m-n | lmn | (Е | (G |
| 2-3 | 1,490 | 0,0 | 2-3** | 1,490 | 35.2 | 34.1 |
| 7-8 | 1,475 | 2,4 | 5-19 | 1,435 | 29.1 | 29.1 |
| 4-17 | 1,466 | 17,9 | 7-8 | 1,475 | 28.7 | 26.9 |
| 16-34 | 1,456 | 18,4 | 6-7 | 1.445 | 18.8 | 17.9 |
| 17-18 | 1,451 | 20,4 | 19=20 | 1.400 | 14.3 | 13.0 |
| 6-7 | 1,445 | 20,1 | 22=23 | 1.391 | 13.5 | 12.4 |
| 21-22 | 1,442 | 30,5 | 7=21 | 1.407 | 12.7 | 11.7 |
| 18-19 | 1,441 | 30,5 | 3=4 | 1.419 | 12.4 | 11.6 |
| 5-19* | 1,435 | 40,0 | 5=6 III | 1.394 | 2.5 | 2.3 |
|  |  |  | 5=6 II | 1.394 | 0.0 | 0.0 |

*Изомер с открытой связью 1-6 и закрытой  5-19. **Изомер с закрытыми связями 1-6 и 2-3.

Заметим, что разброс относительных  энергий исследованных изомеров весьма велик. По сравнению с бис- (1,6;2,3) изомером C60(NH)2   изомер (1,6;18,19) дестабилизирован на 30 ккал/моль, а изомер (1,6;5,19) на 40 ккал/моль (табл. 1). В последнем изомере (1,6;5,19) C60(NH)2 одна из [5,6]- связей  разорвана -(1,6), а вторая - (5,19) не разорвана. 1,6-закрытый изомер (1,6;2,3) был нами локализован и для бис-аддуктов с различающимися между собой аддендами C60(NH)(N3H). Возможно, что 1,6-закрытые азиридинофуллерены  не будут выделены экспериментально, но теоретическая возможность их существования раскрывают одну из важных особенностей  строения электронных оболочек производных С60. Если моно-аддукт C60NH имеет локальный минимум только для   1,6-открытой структуры, то для бис-изомеров C60(NH)2 и C60 (NH)(N3H) возможны как 1,6-открытые, так и 1,6-закрытые структуры. По - видимому нами впервые предсказана возможность образования 1,6 закрытых азиридинов (табл. 1).

Поскольку диапазон изменения относительных энергий [5,6]-бисаддуктов (40 ккал/моль, табл. 1) значительно превосходит изменение относительных энергий [6,6]-бисаддуктов C60(СH)2 и C60(NH)2 (5-8 ккал/моль), изученных нами ранее [7], то уже на этом основании можно предполагать большую селективность продуктов реакции бис-[5,6]-циклоприсоединения по простым связям по сравнению с бис-[6,6]-присоединением по двойным связям. Данный вывод находит экспериментальное подтверждение: синтезируя [6,6]-бис аддукты обычно выделяют большой ряд изомеров, тогда как набор [5,6]-бис аддуктов весьма ограничен [1-4]. Вывод о наибольшей стабильности открытых бис аддуктов (1,6;2,3) и (1,6;7,8) является достаточно общим. Дело в том, что разнообразные по своей природе адденды единообразно трансформируют фуллереновую оболочку, единообразно упрочняют или разрыхляют простые и двойные связи, а в 1,6-открытых моно аддуктах различного состава именно простые связи 2-3 и 7-8 являются наиболее длинными.

Сведения об относительной стабильности региоизомеров не являются, однако, достаточными для анализа продуктов необратимых реакций, каким является отщепление азота от азидов. То, что в этих реакциях, как правило, образуются как стабильные, так и значительно менее стабильные региоизомеры [1-3] является следствием, как будет показано ниже, стереоселективного механизма реакции и противоположного изменения стабильности ряда промежуточных структур C60(NR)(N3R) и выделяемых соединений C60(NR)2 (табл. 1).

Механизмы реакций.  Мы нашли, что обе реакции - присоединение азида N3R  к C60 (R=H, Me) и отщепление  N2 от аддуктов C60N3R оптимально в одну стадию при синхронном образовании или разрыве соответствующих связей, полные энергии  активации этих реакций TS1 и TS2 составляют 15 и 27, а свободные энергии активации 28 и 39 ккал/моль (R=Me). В первой реакции азид присоединяется преимущественно по двойной связи С60 и образуется наиболее стабильный [6,6]-закрытый аддукт C60N3R. [5,6]-закрытый аддукт C60N3R менее стабилен и, в отличие от [6,6]- аддукта, не был выделен [1-4]. Разность полных и свободных энергий [5,6] и [6,6]-закрытых аддуктов составляет 15.1 и 14.8 ккал/моль Вторая реакция-отщепление N2 от [6,6]-аддукта C60N3R приводит к  стереоспецифическому образованию [5,6]-открытого изомера C60NR. Обе реакции протекают с выделением тепла:

C60  + N3Me   ( TS1(     [6,6]-C60N3Me     (E -7.3,  (H -6.9, (G  8.1

[6,6]-C60N3Me ( TS2 ( [5,6]-C60NMe + N2    (E -21.0, (H -23.0  (G  -34.1

C60  + N3Me   ([5,6]-C60NMe + N2    (E -28.3, (H -29.9  (G  -26.1

При последующем образовании бис-аддуктов доминирует присоединение N3R по  эквивалентным связям 5=6 и 1=2 связям моноаддукта I (рис. 2.). Теоретическая величина  изменения свободной энергии (G этой стадии реакции около нуля. Ранее сообщалось о двухступенчатом механизме элиминирования N2 через интермедиат с разрывом связи NN (метод АМ1) [10], но согласно нашим результатам синхронное отщепление N2 на 15 ккал/моль  предпочтительнее двухступенчатого маршрута.  При этом возможно образование двух типов региоизомеров II и III, отщепление азота от них  определяет конечное строение бис-аддуктов с открытым строением сферы IV и V, которые и  получены [3,4]. Заметим, что  продукты II и, вероятно, III выделены экспериментально [4]. При комнатной температуре промежуточные соединения II и III медленно переходят в IV и, как предполагается, в V, которые образуются в соотношении 6:1 [4], что находится в  полном соответствии с полученными нами теоретическими данными.

Рис. 2. Схема реакции C60NR +  N3R (  С60(NR)2.

При образовании других региоизомеров (1,6;m,n) нами прогнозируется увеличение свободной энергии (G более чем на 12 ккал/моль и поэтому, соответственно, их образование маловероятно, реакция селективна.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы ОХНМ РАН № 6.

Литература

- Hirsch A., Brettreich M. Fullerenes: Chemistry and Reactions. // Wiley-VCH: Wienheim. 2005. 422 p.

- Романова И.Р., Синяшин О.Г. // Вестник РФФИ. -2004. -Т. 4. -С. 29-66.

- Романова И. П., Юсупова Г.Г., Ларионова, Баландина А.А., Латыпов Ш.К., Яхваров Д.Г., Зверев В. В., Синяшин О. Г. // Изв. АН. Сер. хим. -2006. -№4.- С. 672-677.

- Grosser T., Prato M., Lucchini V., Hirch A., Wudl A., F. // Angew. Chem. Int. Ed. -1995.-Vol. 34. –P. 1343-1345.

- Perdew J. P., Burke K., Ernzerhof M. // Phys. Rev. Lett. 1996. Vol. 11. P. 3865-3869.

- Laikov D. N. // Chem. Phys. Lett. -1997. -Vol.  281. -P. 151-156.

- Zverev V.V., Kovalenko V.I., Romanova I. P., Sinyashin O.G. Structure and relative energies of regioisomers and valence isomers of C60 adducts. HF and DFT study // Int. J. Quant. Chem. -2007. -Vol. 107. - №13. - P. 2442-2453.

- Zverev V, V., Kovalenko V. I. // Fullerene, Nanotubes and Carbon Nanostructure. - 2008.- V.16. - № 5-6. -P. 555-563.

- Romanova I.P., Yusupova G. G., Larionova O. A., Nafikova A.A., Yakhvarov D.G., Zverev V.V., Efremov Yu.Ya., Sinyashin O.G. // Mend.Commun.- 2006. -P. 309-311.

- Cases M., Duran M., Mestres J., Martin N., Sola M. // J.Org. Chem. -2001. - Vol. 66. -P. 433-442.

УДК 539.19; 546.26

В.В. Зверев, В.И. Коваленко, И.П. Романова, О.Г.Синяшин

Стабильность и реакционная способность циклоаддуктов фуллерена С60: квантово- химический подход

Ключевые слова: фуллерен С60, циклоаддукты, механизмы реакций, DFT/PBE/TZ2P

Представлены результаты исследования стабильных и нестабильных моно- и бис-циклоаддуктов фуллерена С60, выявлены корреляции между длинами связей моноаддуктов  и  стабильностью бисаддуктов, изучен механизм и селективность реакций фуллерена С60 с азидами.

Here we present the results of research of both stable and unstable mono- and bis-cycloadducts of fullerene C60, as well as correlations between molecular parameters (bond lengths) and stability of adducts; mechanisms and selectivity of reactions are revealed too.

В.В. Зверев - канд. хим. наук, ст. научн. сотр. лаб. оптической спектроскопии ИОФХ им. А.Е. Арбузова КНЦ РАН;

В.И. Коваленко - д-р. хим. наук, зав. лаб. оптической спектроскопии ИОФХ им. А.Е. Арбузова КНЦ РАН;

И.П. Романова - д-р. хим. наук, ученый секретарь ИОФХ им. А.Е. Арбузова КНЦ РАН;

О.Г.Синяшин – академик РАН, директор ИОФХ им. А.Е. Арбузова КНЦ РАН.