УДК 544.32

определение энтальпии сублимации EuBr2

Determination of sublimation enthalpy of EuBr2

М.Ф. Бутман, Д.Н. Сергеев, В.Б. Моталов, Л.С. Кудин

M.F. Butman, D.N. Sergeev, V.B. Motalov, L.S. Kudin

Ивановский государственный химико-технологический университет, 
пр-т. Энгельса 7, 153000 Иваново, Россия butman@isuct.ru

Методом высокотемпературной масс-спектрометрии определено парциальное давление молекул EuBr2 в насыщенном паре над дибромидом европия (1049-1261 K): ln p(EuBr2)Па = (–36.224 ± 0.643)×103/T + (18.611 ± 0.558). На основе данных дифференциальной сканирующей калориметрии и газовой электронографии рассчитаны термодинамические функции EuBr2 в конденсированном и газообразном состоянии. Для реакции сублимации EuBr2, кр = EuBr2, г  рекомендовано значение: DsH°(298.15 K) = 354 ± 5 кДж/моль.

The partial pressure of EuBr2 molecules in saturated vapor of europium dibromide was obtained by the Knudsen effusion mass spectrometry (1049-1261 K): ln p(EuBr2)Pa = (–36.224 ± 0.643)×103/T + (18.611 ± 0.558). Using the DSC and electron diffraction data the thermodynamic functions of EuBr2 in the gaseous and condensed phases were calculated. The recommended value for the enthalpy of sublimation reaction EuBr2, cr = EuBr2, g  is determined to be DsH°(298.15 K) = 354 ± 5 kJ/mol.

Ключевые слова: давление пара, энтальпия сублимации, энтропия сублимации, дибромид европия, ионизация электронами, масс-спектрометрия.

Keywords: vapor pressure, sublimation enthalpy, sublimation entropy, europium dibromide, electron ionization, mass spectrometry

Сведения об авторах: М.Ф. Бутман (зав. каф., проф., д.ф.-м.н.), Д.Н. Сергеев (асп.), В.Б. Моталов (ст. н. с., к.х.н.), Кудин Л.С. (декан, проф., д.х.н.)

ВВЕДЕНИЕ

В отличие от трибромидов лантанидов [,,] надежные термодинамические характеристики испарения дибромидов Eu, Yb и Sm, которые, как известно, могут устойчиво существовать в двухвалентном состоянии [], в литературе отсутствуют. Это связано, с одной стороны, со скудостью экспериментальных данных по давлению и составу насыщенного пара над LnBr2, а с другой, – с оценочным характером термодинамических функций данных соединений как в газовой, так и в конденсированной фазах.

В настоящей работе представлены новые экспериментальные данные для EuBr2, и проведен критический анализ термодинамических характеристик испарения, рассчитанных на основе всех имеющихся литературных данных с использованием единого набора обновленных термодинамических функций.

Экспериментальная часть

Испарение EuBr2 изучалось на серийном магнитном масс-спектрометре МИ 1201 (Ð90°, радиус кривизны 200 мм), оборудованном испарителем с эффузионной камерой Кнудсена. Подробное описание прибора и методики эксперимента дано в [].

Исследованные препараты EuBr2 были синтезированы по известной NH4Br-методике [,]. Полученный продукт был проверен с помощью рентгеновского и химического (меркуриметрического по брому и комплексонометрического по европию) анализов с результатом: Eu, 48.74± 0.13 % (теоретическое значение 48.75 %); Br, 51.26± 0.12 % (теоретическое значение 51.25 %).

Результаты и их обсуждение

Относительные интенсивности ионных токов Eu+, EuBr+, EuBr2+ и Eu2Br3+, зарегистрированных в масс-спектре ионизации молекул электронами, представлены в табл. 1 вместе с литературными данными [Error: Reference source not found,Error: Reference source not found]. Там же даны энергии появления (AE) ионов, полученные методом линейной экстраполяции припороговых участков кривых эффективности ионизации с использованием серебра в качестве стандарта для калибровки шкалы энергий ионизирующих электронов.

Таблица 1 - Масс-спектры и энергии появления ионов

| T, K | Ee, эВ | Относительная величина ионного тока I, % |  |  |  | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eu+ | EuBr+ | EuBr2+ | Eu2Br3+ |  |
| 1212 | 70 | 20 | 100 | 16 | 0.32 | Данная работа |
| 1212 | 35 | 42 | 100 | 18 | 0.015 | [Error: Reference source not found] |
| - | - | 50 | 100 | 15 | - | [Error: Reference source not found] |
| AE , эВ |  | 14.3 | 10.1 | 9.3 | - | Данная работа |
|  |  | - | 10.4 | - | - | [Error: Reference source not found] |

Примечания. Масс-спектры приведены с учетом изотопных разновидностей ионов. Погрешность в AE оценивается в ± 0.5 эВ.

Температурные зависимости ионных токов, измерялись в интервале температур 1049-1261 К и были аппроксимированы линейным уравнением вида:

ln I = –A×103/T + B,	(1)

коэффициенты которого представлены в табл. 2.

Таблица 2 - Коэффициенты уравнения (1)

| Ион | A | B | N | ∆Т, K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eu+ | 15.67 ± 0.44 | 14.99 ± 0.38 | 13 | 1079-1261 |
| EuBr+ | 15.20 ± 0.25 | 15.34 ± 0.22 | 18 | 1049-1261 |
| EuBr2+ | 14.16 ± 0.32 | 13.76 ± 0.27 | 13 | 1110-1259 |

Примечание. N – число измерений.

Анализ коэффициентов уравнения (1), величин AE, форм кривых эффективности ионизации, не содержащих выраженных изломов, позволяет заключить, что ионы Eu+, EuBr+, EuBr2+ образуются из молекул EuBr2, тогда как ионы Eu2Br3+ являются продуктами диссоциативной ионизации молекул Eu2Br4. Некоторое различие в относительных ионных токах Eu+, EuBr+, EuBr2+, полученных в работах разных авторов, может быть следствием использования различных энергий ионизации, а также различия в геометрии источников ионов, взаимной пространственной ориентации молекулярного, электронного и ионного пучков и особенностей фокусировок ионно-оптической системы. Обращает на себя внимание существенно более низкая доля ионов Eu2Br3+ в масс-спектре, приведенном авторами [Error: Reference source not found] (обсуждение этого различия дано ниже).

Парциальные давления молекул в паре рассчитывались по стандартной масс-спектрометрической методике при ионизации электронами [Error: Reference source not found]. Рассчитанные парциальные давления p(Па) молекул EuBr2 в насыщенном паре над жидким дибромидом европия аппроксимированы уравнением:

ln p(EuBr2) = (–36.224 ± 0.643)×103/T + (18.611 ± 0.558), 1049–1261 K	(2)

Давление димерных молекул составляет менее одного процента от общего давления и при Т = 1212 К равно 2.4·10–3 Па. На рис. 1 обобщены все имеющиеся результаты по температурным зависимостям p(EuBr2), включая данные масс-спектрометрического исследования [Error: Reference source not found] и данные [Error: Reference source not found,Error: Reference source not found] по общему давлению пара, которые, учитывая малую долю димерных молекул в паре, могут быть отнесены к давлению молекул EuBr2. Как видно из рисунка, величина p(EuBr2) в настоящей работе оказалась существенно выше, чем в работах [Error: Reference source not found,Error: Reference source not found,Error: Reference source not found].

Рис. 1 - Температурная зависимость давления насыщенного пара над EuBr2:
 a – наши данные, b – [Error: Reference source not found], c – [Error: Reference source not found], d – [Error: Reference source not found].

Для определения энтальпий и энтропий испарения дибромида европия по методикам второго и третьего законов термодинамики нами были рассчитаны термодинамические функции EuBr2 в газообразном и конденсированном состояниях. Функции Ф´(Т) = –(G°(T) – H°(298.15 K))/T и H°(T) – H°(298.15 K) газообразных молекул  вычислены в приближении «жесткий ротатор - гармонический осциллятор» по молекулярным параметрам, полученным методом газовой электронографии []: тип симметрии равновесной конфигурации C2V, r(Eu-Br)=2.767 ± 0.006 Å, ÐBr-Eu-Br = 135.0 ± 3.5o, ν1=225 ±10 см-1, ν2=40 ± 4 см-1, ν1=223 ± 10 см-1, электронное состояние принималось высокоспиновым (статистический вес 8).

Для расчета функций EuBr2 в конденсированной фазе были использованы результаты проведенных измерений ДСК []. В этих измерениях на термограммах зарегистрирован лишь один эндотермический пик, соответствующий плавлению EuBr2. Определенные значения температуры и энтальпии плавления составили 941 K и 22.2 ± 0.4 кДж моль-1 соответственно. В интервале температур до точки плавления они могут быть линейно аппроксимированы с точностью ± 2.25 Дж моль-1 K-1 (стандартное отклонение) уравнением вида

Cop = 73.79 + 8.31·10–3 T    							(3)

Для жидкой фазы EuBr2 теплоемкость была усреднена и оценена постоянной величиной Cop = 105.39 ± 3.32 Дж моль-1 K-1. Величина So(EuBr2, кр., 298.15 K) = 136.91 Дж моль-1 K-1 взята из [Error: Reference source not found].

Термодинамические характеристики испарения/сублимации EuBr2 рассчитаны по методикам второго и третьего законов термодинамики на основе оригинальных данных по давлению p(EuBr2) настоящего исследования и работ [Error: Reference source not found,Error: Reference source not found,Error: Reference source not found] с использованием единого набора вычисленных нами термодинамических функций и представлены в табл. 4.

Таблица 3 - Энтальпии (кДж моль–1) и энтропии (Дж моль–1 K–1) реакции испарения/сублимации EuBr2, ж./кр.= EuBr2

| ΔT, K | Tсг | II закон |  |  | III закон | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΔvHo(Tсг) | ΔvSo(Tсг) | ΔsHo(298.15) | ΔsHo(298.15) |  |
| 1049-1261 | 1153 | 301.2 ± 5.3 | 154.7 ± 4.6 | 347.2 ± 5.8 | 354.4 ± 5.0 | Данная работа |
| 1158-1276 | 1230 | 272.5 ± 2.6 | 123.4 ± 2.2 | 331.4 ± 3.4 | 365.9 ± 5.0 | [Error: Reference source not found] |
| 1220-1512 | 1366 | 288.7 ± 2.9 | 130.9 ± 2.1 | 344.7 ± 3.7 | 374.9 ± 5.0 | [Error: Reference source not found] |
| 1185-1568 | 1377 | 243.8 ± 3.2 | 96.4 ± 2.3 | 300.3 ± 3.9 | 377.7 ± 4.5 | [Error: Reference source not found] |

Примечание. Tсг – средняя гармоническая температура.

Как видно из таблицы, согласие величин ΔsHo(298.15 K), определенных по двум методикам, наблюдается только для данной работы. Энтальпии, определенные по третьему закону на основе оригинальных данных [Error: Reference source not found,Error: Reference source not found,Error: Reference source not found] не согласуются в пределах оцененных погрешностей. Причина этого расхождения вызвана ранее отмеченным различием в величинах абсолютных давлений p(EuBr2). Как известно, измеряемое давление пара над индивидуальными соединениями в существенной степени зависит от чистоты исследованных препаратов. Наличие примесей может приводить к его существенному понижению. При этом следует ожидать и снижения доли димеров в паре по отношению к доле мономерных молекул. Именно такая ситуация наблюдается при сравнении с данными работ [Error: Reference source not found,Error: Reference source not found]. Отметим, что в работе [Error: Reference source not found], в которой получено самое низкое давление p(EuBr2), молекулы димеров вообще не были зарегистрированы в паре.

Работа выполнена при поддержке грантом РФФИ 09-03-97536.

Список литературы

. Gietmann C. / Gietmann C., Gigli G., Niemann U., Hilpert K.// Electrochemical Society Proceedings, Inc. – 1997 – V. 97-39. P. 657.

. Brunetty B. / Brunetty B., Piacente V., Scardala P.// J. Chem. Eng. Data – 2005 – V. 50. P. 1801.

. Гришин А.Е. Термодинамика сублимации некоторых трибромидов лантанидов / Гришин А.Е., Крючков А.С., Бутман М.Ф., Кудин Л.С., Моталов В.Б., Наконечный С.Н.// Мат. XVI Международной конференции по химической термодинамике в России (RCCT 2007) – Суздаль, 2007 – 1-6 июля – Т. I. С. 190.

. Meyer G. // Chem. Rev. – 1988 – V. 88. P. 93.

. Pogrebnoi A.M. / Pogrebnoi A.M., Kudin L.S., Kuznetsov A.Yu., Butman M.F. // Rap. Comm. Mass Spec. - 1997 - V. 11. P. 1536.

. Meyer G. / Meyer G., Wickleder M.S. // In: Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earth, ed. Gschneidner K.A. and Eyring L., Elsevier, Amsterdam - 2000 - V. 28. Ch. 177. P. 53.

. Meyer G. / Meyer G. // Inorg. Synth. - 1989 - V. 25. P. 146.

. Гиричева Н.И. / Гиричева Н.И., Гиричев Г.В., Шлыков С.А., Пелипец О.В. // Журн. cтрукт. хим. - 2004 - Т. 45. № 1. С. 50.

. Rycerz L. / Rycerz L., Gadzuric S., Ingier-Stocka E., Berg R.W., Gaune-Escard M. // J. Nucl. Mater. – 2005 - V. 344. P. 115.